|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0542 |
|  | от 24.05.1999 |
|  | на бланке № ____ на 9 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024

| испытательной лаборатории ремонтно-механического производства Открытого акционерного общества "Гродно Азот" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Космонавтов, 100, к.210, г. Гродно, Гродненская область (Испытательная лаборатория ремонтно-механического производства ОАО "Гродно Азот") |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-2,0) %, Кремний (0,010-2,5) %, Марганец (0,050-5,0) %, Хром (0,010-10,0) %, Никель (0,010-10,0)% , Молибден (0,030-5,0) % Титан (0,01-1,6) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-5,0) %, Ниобий (0,010-2,0) %, Алюминий (0,005-2,0) %, Медь (0,010-2,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 380-2005; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 977-88; ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 |
| 1.3* | Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/29.06124.10/29.12124.10/29.144 | Испытания на статическое растяжение: -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение после разрыва; -относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 20072-74; ГОСТ 25054-81; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 550-2020; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 8479-70; ГОСТ 8731-74; ГОСТ 8733-74; ГОСТ 9941-2022; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) |
| 1.4* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Испытания на ударный изгиб при температуре от минус 60 0С до +35 0С: -ударная вязкость | ГОСТ 20072-74; ГОСТ 25054-81; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 7350-77; ГОСТ 8479-70; ТНПА и другая документация | ГОСТ 9454-78 |
| 1.5* |  |  | Испытания на статический изгиб | ГОСТ 16523-97; ГОСТ 5582-75; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14019-2003 |
| 1.6* |  | 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю (0÷450) НВ | ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 20072-74; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 550-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 |
| 1.7* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.040 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 7350-77; ГОСТ 9940-81; ГОСТ 9941-2022; ТНПА и другая документация | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |
| 1.8** | Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-3,0) %, Кремний (0,010-5,0) %, Марганец (0,050-35,0) %, Хром (0,010-35,0) %, Никель (0,010-45,0)% , Молибден (0,030-10,0) % Титан (0,01-5,0) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-20,0) %, Ниобий (0,010-3,0) %, Алюминий (0,005-10,0) %, Медь (0,010-5,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 380-2005; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 977-88; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54153-2010 |
| 2.1** | Электроды | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-2,0) %, Кремний (0,010-2,5) %, Марганец (0,050-5,0) %, Хром (0,010-10,0) %, Никель (0,010-10,0)% , Молибден (0,030-5,0) % Титан (0,01-1,6) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-5,0) %, Ниобий (0,010-2,0) %, Алюминий (0,005-2,0) %, Медь (0,010-2,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 380-2005; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 5632-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 |
| 2.3* | Электроды | 24.10/29.06124.10/29.12124.10/29.144 | Испытания на статическое растяжение: -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение после разрыва; -относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 10051-75; ГОСТ 10052-75; ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 п.4, п.8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.8 |
| 2.4* |  | 24.10/29.06124.10/29.121 | Испытания на статический изгиб | ГОСТ 9466-75 | ГОСТ 6996-66 п.9 |
| 2.5* |  |  | Испытания на ударный изгиб при температуре от минус 600С до +35 0С: -ударная вязкость | ГОСТ 10052-75 | ГОСТ 6996-66 п.5; ГОСТ 9454-78 |
| 2.6* |  | 24.10/29.06124.10/29.040 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 10051-75; ГОСТ 10052-75; ГОСТ 9466-75; ТНПА и другая документация | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |
| 2.7** |  | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-3,0) %, Кремний (0,010-5,0) %, Марганец (0,050-35,0) %, Хром (0,010-35,0) %, Никель (0,010-45,0)% , Молибден (0,030-10,0) % Титан (0,01-5,0) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-20,0) %, Ниобий (0,010-3,0) %, Алюминий (0,005-10,0) %, Медь (0,010-5,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % |  | ГОСТ Р 54153-2010 |
| 3.1* | Сборочные единицы, детали трубопроводов, крепеж и другое | 24.10/29.06124.10/29.12124.10/29.144 | Испытания на статическое растяжение: -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение после разрыва; -относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 10494-80; ГОСТ 10495-80; ГОСТ 20700-75; ГОСТ 22790-89; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) |
| 3.2* |  | 24.10/29.06124.10/29.121 | Испытания на ударный изгиб при температуре от минус 60С до +35 С: -ударная вязкость |  | ГОСТ 9454-78 |
| 3.3* |  | 24.10/29.06124.10/29.143 | Твердость по Бринеллю (0÷450) НВ |  | ГОСТ 9012-59 |
| 3.4** |  | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-2,0) %, Кремний (0,010-2,5) %, Марганец (0,050-5,0) %, Хром (0,010-10,0) %, Никель (0,010-10,0)% , Молибден (0,030-5,0) % Титан (0,01-1,6) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-5,0) %, Ниобий (0,010-2,0) %, Алюминий (0,005-2,0) %, Медь (0,010-2,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ГОСТ 20700-75; ГОСТ 22790-89; ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 |
| 3.6* |  | 24.10/29.06124.10/29.040 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 22790-89; ТНПА и другая документация | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |
| 3.7** | Сборочные единицы, детали трубопроводов, крепеж и другое | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-3,0) %, Кремний (0,010-5,0) %, Марганец (0,050-35,0) %, Хром (0,010-35,0) %, Никель (0,010-45,0)% , Молибден (0,030-10,0) % Титан (0,01-5,0) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-20,0) %, Ниобий (0,010-3,0) %, Алюминий (0,005-10,0) %, Медь (0,010-5,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ГОСТ 20700-75; ГОСТ 22790-89; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54153-2010 |
| 4.2** | Сварные соединения на аппаратах, сосудах и трубопроводах | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-2,0) %, Кремний (0,010-2,5) %, Марганец (0,050-5,0) %, Хром (0,010-10,0) %, Никель (0,010-10,0)% , Молибден (0,030-5,0) % Титан (0,01-1,6) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-5,0) %, Ниобий (0,010-2,0) %, Алюминий (0,005-2,0) %, Медь (0,010-2,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 |
| 4.3** | Сварные соединения на аппаратах, сосудах и трубопроводах | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-3,0) %, Кремний (0,010-5,0) %, Марганец (0,050-35,0) %, Хром (0,010-35,0) %, Никель (0,010-45,0)% , Молибден (0,030-10,0) % Титан (0,01-5,0) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-20,0) %, Ниобий (0,010-3,0) %, Алюминий (0,005-10,0) %, Медь (0,010-5,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54153-2010 |
| 5.1** | Образцы сварных соединений | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-2,0) %, Кремний (0,010-2,5) %, Марганец (0,050-5,0) %, Хром (0,010-10,0) %, Никель (0,010-10,0)% , Молибден (0,030-5,0) % Титан (0,01-1,6) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-5,0) %, Ниобий (0,010-2,0) %, Алюминий (0,005-2,0) %, Медь (0,010-2,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | ГОСТ 18895-97 |
| 5.3* | Образцы сварных соединений | 24.10/29.06124.10/29.12124.10/29.144 | Испытания на статическое растяжение: -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение после разрыва; -относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 п.4, п.8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.8 |
| 5.4* |  | 24.10/29.06124.10/29.121 | Испытания на статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 п.9 |
| 5.5* |  |  | Испытания на ударный изгиб при температуре от минус 600С до +35 0С: -ударная вязкость |  | ГОСТ 6996-66 п.5; ГОСТ 9454-78 |
| 5.6* |  | 24.10/29.06124.10/29.143 | Твердость по Бринеллю (0÷450) НВ |  | ГОСТ 6996-66 п.7; ГОСТ 9012-59 |
| 5.7* |  | 24.10/29.06124.10/29.040 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |
| 5.8** | Образцы сварных соединений | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: Углерод (0,010-3,0) %, Кремний (0,010-5,0) %, Марганец (0,050-35,0) %, Хром (0,010-35,0) %, Никель (0,010-45,0)% , Молибден (0,030-10,0) % Титан (0,01-5,0) %, Ванадий (0,010-5,0), Вольфрам (0,020-20,0) %, Ниобий (0,010-3,0) %, Алюминий (0,005-10,0) %, Медь (0,010-5,00) %, Сера (0,002-0,20) %, Фосфор (0,002-0,20) % | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | ГОСТ Р 54153-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных