|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0802 от 02 июня 1997 года на бланке №_______________ на 8 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2024 года

испытательной лаборатории строительных материалов

филиала дорожно-строительного управления № 7

открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высоковский с/с, 30, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дорожно-строительные материалы Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8736-2014 СТБ 1957-2009 ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.6 ** |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 1.7 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |
| 1.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание примесей металла |  | СТБ 1957-2009 Приложение А |
| 2.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ГОСТ 7392-2014 СТБ 1957-2009 ГОСТ 23735-2014 СТБ 1698-2009 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.4 * | Дорожно-строительные материалы. Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ГОСТ 7392-2014 СТБ 1957-2009 ГОСТ 23735-2014 СТБ 1698-2009 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 2.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 2.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 2.8 * |  | 08.12/ 29.121 | Активность шлаков |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.26 |
| 2.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 2.10 ** |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 2.11 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |
| 2.12 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.13 * |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.14 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |
| 2.15 * |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
| 2.16 ** |  | 08.12/ 29.040 | Степень уплотнения (остаточная пористость) |  | СТБ 2147-2010 пп.5, 6.1 |
| 2.17 *** |  | 08.12/ 29.061 | Модуль упругости слоев дорожной одежды |  | СТБ 1501-2013 |
| 2.18 * |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 3.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Битумы дорожные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 58-2014 СТБ EN 12591-2010 ТНПА и другая документация | СТБ EN 58-2014 |
| 3.2 * |  | 19.20/ 42.000 | Подготовка проб для испытания |  | СТБ EN 12594-2010 |
| 3.3 * |  | 19.20/ 29.049 | Глубина проникания иглы |  | СТБ EN 1426-2009 ГОСТ EN 1426-2017 |
| 3.4 * |  | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ EN 1427-2009 ГОСТ EN 1427-2017 |
| 3.5 * |  | 19.20/ 29.049 | Индекс пенетрации |  | СТБ EN 12591-2010 Приложение А |
| 4.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 |
| 4.2 * |  | 19.20/ 29.049 | Глубина проникания иглы при температуре плюс 25 ºС и 0 ºС |  | ГОСТ 11501-78 |
| 4.3 * |  | 19.20/ 29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 4.4 * |  | 19.20/ 29.049 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 Приложение 2 таблица 3 |
| 5.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 5.2 * |  | 08.11/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |
| 5.3 * |  | 08.11/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 5.4 * |  | 08.11/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 6.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 СТБ 1033-2016 СТБ 1566-2005 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 6.2 ** |  | 23.99/ 29.145 | Температура смеси |  | СТБ 1115-2013 пп.4, 6 |
| 6.3 * |  | 23.99/ 42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 пп.6, 7 |
| 6.4 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 6.5 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 6.6 * |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 6.7 * |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 6.8 * |  | 23.99/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 6.9 * |  | 23.99/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 6.10 * |  | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 6.11 * | Дорожно-строительные материалы Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 29.040 | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 СТБ 1033-2016 СТБ 1566-2005 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.8 |
| 6.12 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при 20 ºС и 50 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 6.13 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при 0 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 6.14 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 6.15 * |  | 23.99/ 29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 6.16 * |  | 23.99/ 29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 6.17 * |  | 23.99/ 29.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 6.18 * |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 14 (28) суток |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 6.19 * |  | 23.99/ 29.040 | Состав асфальтобетона и смеси (метод выжигания) |  | СТБ 1115-2013 пп.8.17.4, 8.17.7 |
| 6.20 * |  | 23.99/ 29.121 | Сцепления битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 6.21 * |  | 23.99/ 29.040 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 6.22 * |  | 23.99/ 29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 6.23 ** |  | 23.99/ 29.121 | Однородность смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 6.24 *** |  | 23.99/ 29.061 | Шероховатость покрытия |  | СТБ 1566-2005 п.8 |
| 7.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб (кроме отбора образцов из инженерно-геологических скважин) | ГОСТ 12071-2014 СН 3.03.04-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 7.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.2 |
| 7.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-2015 пп.5, 6 |
| 7.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 7.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 7.6 ** |  | 08.12/ 29.040 | Плотность методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 7.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2016 |
| 7.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность скелета грунта |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 7.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 7.10 * |  | 08.12/ 29.040 | Плотность скелета (сухого) грунта (расчетный метод) |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 7.11 *** |  | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения грунта |  | СТБ 2176-2011 пп.6.1, 6.3 СТБ 1377-2003 |
| 8.1 *** | Дорожно-строительные материалы Асфальтогранулят для транспортного строительства | 42.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 8.2 * |  | 42.11/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 8.3 * |  | 42.11/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |
| 8.4 * |  | 42.11/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 8.5 * |  | 42.11/ 29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 |
| 9.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Смеси щебеночные оптимального состава. Смеси песчано-гравийные | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 СТБ 2318-2013 СТБ 1698-2009 ГОСТ 23735-2014 СТБ 2507-2017 ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.03-112-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 9.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 9.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 9.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 9.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |
| 9.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Пластичность щебня |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 |
| 9.7 * |  | 08.12/ 29.151 | Коэффициент фильтрации смеси |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 ГОСТ 25584-2016 |
| 9.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 9.9 * |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 9.10 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 9.11 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 9.12 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в гравии |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 9.13 * |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность смеси |  | СТБ 1698-2009 пп.6, 7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 9.14 * |  | 08.12/ 29.040 | Оптимальный зерновой состав смеси |  | СТБ 1698-2009 пп.6, 8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
| 9.15 ** |  | 08.12/ 29.040 | Степень уплотнения (остаточная пористость) |  | СТБ 2147-2010 пп.5, 6.1 |
| 9.16 *** |  | 08.12/ 29.061 | Модуль упругости слоев дорожной одежды |  | СТБ 1501-2013 |
| 10.1 *** | Дорожно-строительные материалы Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТY BY 200161167.003-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8736-2014 пп.5.8-5.11 ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 10.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и (модуль крупности) |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 10.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 10.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 10.5 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 10.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 11.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного волокна для асфальтобетонных смесей | 17.11/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1769-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1769-2013 п.9.2 |
| 11.2 * |  | 17.11/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1769-2013 п.9.3 |
| 11.3 * |  | 17.11/ 29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.7 |
| 11.4 * |  | 17.11/ 29.061 | Содержание мелких частиц |  | СТБ 1769-2013 п.9.9 |
| 11.5 * |  | 17.11/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1769-2013 п.9.10 |
| 11.6 * |  | 17.11/ 08.052 | Зольность волокна |  | СТБ 1769-2013 п.9.6 |
| 12.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб Изготовление образцов | СТБ 1545-2005 СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 12.2 *** |  | 23.63/ 29.061 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
| 12.3 *** |  | 23.63/ 29.061 | Диаметр растекания |  | СТБ 1545-2005 п.5.2 |
| 12.4 *** |  | 23.63/ 29.061 | Осадка конуса |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 12.5 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 12.6 * |  | 23.63/ 29.040 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 12.7 * |  | 23.63/ 29.040 | Раствороотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.3 |
| 12.8 * |  | 23.63/ 29.040 | Водоотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.4 |
| 12.9 *** |  | 23.63/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 13.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 13.2 * |  | 23.63/ 29.061 | Подготовка образцов к испытаниям |  | ГОСТ 10180-2012 п.6 |
| 13.3 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 14.1 *** | Дорожно-строительные материалы. Смеси растворные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 14.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 14.3 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 14.4 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных