|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1779 |  |
|  | от 12.11.2001 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 декабря 2024 года лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики филиала «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| шоссе Скидельское, 10, 230003, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - внешний осмотр и из-мерения; - визуальный метод; - визуально-оптический метод -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1- 2009 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 28193-89 СТБ ISO 23278- 2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309-10 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: -ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-2022 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -основной металл |  | ГOCT EN 14127-2015 (метод 1) |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.101 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный люминесцентный метод; - капиллярный люминес- центно- цветной метод; - капиллярный цветной метод -сварные соединения; -основной металл | СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.415 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022г. №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утв. пост. МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - магнитопорошковый метод -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 1.6** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств: - измерение твердости -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. МН 0126-2024 АМИ. МН 0077-2022 |
| 1.7** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: -определение массовой доли, % элементов: кремния, марганца, хрома, никеля, молибдена, вольфрама, вана дия, титана, ниобия -сварные соединения; -основной металл |  | СТП 34.17.416-69 |
| 2.1** | Резервуары для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод; - визуально-оптический метод -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 СТП 34.17.101 СТП 34.37.525-91 СТП 09110.23.511-08 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-2022 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.101 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный люминесцентный метод; - капиллярный люминес- центно- цветной метод; - капиллярный цветной метод -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - магнитопорошковый метод -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 2.6** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств: - измерение твердости -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. МН 0126-2024 АМИ. МН 0077-2022 |
| 2.7** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: -определение массовой доли, % элементов: кремния, марганца, хрома, никеля, молибдена, вольфрама, вана дия, титана, ниобия -сварные соединения; -основной металл |  | СТП 34.17.416-69 |
| 3.1** | Технологическое оборудование ТЭС (турбины, генераторы) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод; - визуально-оптический метод -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 20700-75 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-1662009 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.408 СТП 34.17.415 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.423 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.409-21 СТП 33240.30.500-22 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-2022 |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.101 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный люминесцентный метод; - капиллярный люминес- центно- цветной метод; - капиллярный цветной метод -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - магнитопорошковый метод -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 3.6** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств: - измерение твердости -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. МН 0126-2024 АМИ. МН 0077-2022 |
| 3.7** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: -определение массовой доли, % элементов: кремния, марганца, хрома, никеля, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия -сварные соединения; -основной металл |  | СТП 34.17.416-69 |
| 4.1** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы, трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод; - визуально-оптический метод -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20700-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-1672009 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401-88 СТП 33240.17.418-21 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. пост. МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-2022 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.101 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный люминесцентный метод; - капиллярный люминес- центно- цветной метод; - капиллярный цветной метод -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - магнитопорошковый метод -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 4.6** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств: - измерение твердости -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. МН 0126-2024 АМИ. МН 0077-2022 |
| 4.7** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: -определение массовой доли, % элементов: кремния, марганца, хрома, никеля, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия -сварные соединения; -основной металл |  | СТП 34.17.416-69 |
| 5.1** | Газопроводы и газовое оборудование (наружные и внутренние стальные газопроводы, газовое оборудование (технические устройства) и арматура газопроводов, газорегуляторных пунктов, газораспределительных установок электростанций и котельных) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод; - визуально-оптический метод -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТБ 2039-2010 СП 4.03.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.431-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснаб- жения, утв. пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-2022 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод) -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.101 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярный люминесцентный метод; - капиллярный люминес- центно- цветной метод; - капиллярный цветной метод -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - магнитопорошковый метод -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 5.6** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств: - измерение твердости -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. МН 0126-2024 АМИ. МН 0077-2022 |
| 5.7** | Газопроводы и газовое оборудование (наружные и внутренние стальные газопроводы, газовое оборудование (технические устройства) и арматура газопроводов, газорегуляторных пунктов, газораспределительных установок электростанций и котельных) | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: -определение массовой доли, % элементов: кремния, марганца, хрома, никеля, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТБ 2039-2010 СП 4.03.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.431-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснаб- жения, утв. пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТП 34.17.416-69 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных