|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4105 от 30.06.2010 на бланке № на 8 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

центра «Стройконтроль»

Открытого акционерного общества «Мозырьпромстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Интернациональная, 113, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 *** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.121 | Прочность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |
| 3.7* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 4.1 *** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 4.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 4.3* |  | 23.63/ 26.095 | Прочность |  | СТБ 2264-2012 п.7.9 |
| 4.4* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 4.5* |  | 23.63/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 4.6* |  | 23.63/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 4.7* |  | 23.63/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 п.5 |
| 4.8* |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 4.9* |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 5.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 5.2** |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость по показателям подвижности и жесткости | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.п.5.1-5.3, 5.4.1-5.4.3 |
| 5.3* | Смеси бетонные | 23.63/ 29.128 | Расслаиваемость (раствороотделение) | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.8.3 |
| 6.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86 п.п.1.2, 1.3 СТБ 1307-2012 п.7.12 | ГОСТ 5802-86 п.п.1.2, 1.3 СТБ 1307-2012 п.7.1 |
| 6.2** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 6.3* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.128 | Расслаиваемость | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 6.5* |  | 23.64/ 29.151 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 6.6* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |
| 6.7* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1307-2012 п.7.12 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 6.8* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 6.9* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность сухих смесей |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 12.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.061 | Размеры, отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.2 *** |  | 23.61/ 11.116 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |
| 12.3 *** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 22904-93 |
| 13.1 *** | Кирпич и камни керамические | 23.32/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1160-99 п.6.9 СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 п.6.9 |
| 13.2 ** |  | 23.32/ 29.061 | Размеры изделий |  | СТБ 1160-99 п.п.7.1-7.2 |
| 13.3 ** |  | 23.32/ 29.061 | Отбитость углов и ребер |  | СТБ 1160-99 п.7.3 |
| 13.4 ** | Кирпич и камни керамические | 23.32/ 29.061 | Протяженность трещин | СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 п.7.4 |
| 13.5 ** |  | 23.32/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | СТБ 1160-99 п.7.5 |
| 13.6 ** |  | 23.32/ 29.061 | Известковые включения |  | СТБ 1160-99 п.7.10 |
| 13.7* |  | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
| 13.8* |  | 23.32/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 14.1 *** | Кирпич и камни силикатные 2 | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 379- 2015 табл.2 | ГОСТ 379-2015 п.6.5 табл.2 |
| 14.2 ** |  | 08.11/ 29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 379-2015 3 | ГОСТ 379-2015п.7.1,7.2 |
| 14.3** |  | 08.11/ 29.061 | Параллельность опорных граней |  | ГОСТ 379-2015 п.7.3 |
| 14.4** |  | 08.11/ 29.061 | Отбитость и притупленность углов и ребер |  | ГОСТ 379-2015 п.7.4 |
| 14.5** |  | 08.11/ 29.061 | Трещины |  | ГОСТ 379-2015 п.7.1 |
| 14.6** |  | 08.11/ 11.116 | Шероховатость или срыв граней |  | ГОСТ 379-2015 п.7.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.7** | Кирпич и камни силикатные | 08.11/ 29.061 | Число включений и их размер | ГОСТ 379-2015 | ГОСТ 379-2015 п.7.6 |
| 14.8 ** |  | 08.11/ 11.116 | Дефекты изделий от непогасившейся силикатной массы |  | ГОСТ 379-2015 п.7.7 |
| 14.9* |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
| 14.10 * |  | 08.11/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 15.1 *** | Грунты | 08.12 /42.000 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 15.2* |  | 08.12/ 29.151 100.06/ 29.151 | Влажность | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 15.3* |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 15.4* |  | 08.12/ 29.061 100.06/ 29.061 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 15.5* |  | 08.12/ 29.061 100.06/ 29.061 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 15.6* |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 15.7 *** |  | 08.12/ 29.119 100.06/ 29.119 08.12/29.040 100.06/ 29.040 | Степень уплотнения |  | СТБ 2176-2011 п.п.6.1, 6.3 СТБ 1377-2003 |
| 15.8* |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 *** | Конструкции стальные | 25.11/ 29.061 | Отклонение линейных размеров от номинальных и отклонение формы от проектной |  | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.2 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.3 *** | Конструкции стальные | 25.11/ 32.044 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 | ГОСТ 9.302-88 п.3.7 |
| 25.4 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий |  |  | ГОСТ 9.402-2004 |
| 25.5 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество грунтовки и окраски |  |  | ГОСТ 9.032-74 |
| 25.6 *** |  | 25.11/ 11.116 25.11/ 29.061 | Качество сварных швов |  |  | СТБ 1133-98 |
| 28.1 *** | Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  |  |  |  |
|  |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации |  | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2 -94 |
|  |  | Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов |  |  |  |  |
| 28.2 *** | Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | 43.99/ 29.119 43.99/ 29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) |  | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1164.2-2009 п.5.5 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 28.3 *** |  | 08.12/ 29.119 100.06/ 29.119 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Плотность грунта |  |  | СТБ 1164.2-2009 п.5.4 СТБ 2176-2011 п.п.6.1,6.3 |
| 33.1 *** | Антикоррозионные покрытия | 43.29/ 35.060 43.29/ 35.065 | Условия производства работ |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 33.2 *** | Антикоррозионные покрытия | Подготовка поверхности |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.5.1 |
| 33.3 *** |  | 43.29/ 29.151 | Влажность поверхности -бетонной -деревянной |  |  | СТБ 1684-2006 п.5.2 ГОСТ 16588-91 п.1 ГОСТ 21718-84 |
| 33.4 *** |  | 43.29/ 29.145 | Температура поверхности и применяемых материалов |  |  | СТБ 1684-2006 п.5.3 |
| 33.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации |  |  | СТБ 1684-2006 п.5.6 |
| 33.6 *** |  | Лакокрасочные, мастичные, шпаклёвочные и наливные полимерные покрытия. Комбинированные покрытия |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 33.7 *** |  | 43.29/ 41.000 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 33.8 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.п.6.9 |
| 33.9 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 33.10 *** |  | Покрытия гуммировочные |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.7.4 |
| 33.11 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
| 33.12 *** |  | 43.29/ 41.000 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 33.13 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.п.7.9, 10.14 |
| 33.14 *** |  | Оклеечные покрытия |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоёв оклеечного материала в покрытии и швах |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 33.15 *** | Антикоррозионные покрытия | 43.29/ 29.116 | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
| 33.16 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |
| 33.17 *** |  | Облицовочные и футеровочные покрытия |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
| 33.18 *** |  | 43.29/ 11.116 43.29/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
| 33.19 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
| 36.3 *** | Автомобильные дороги | 42.11/ 29.061 |  | Ширина основания и асфальтобетонного покрытия | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СП 3.03.03-2020 | ГОСТ 26433.2-94 |
| 36.4 *** |  | 42.11/ 29.061 |  | Толщина слоя асфальтобетонного покрытия |  | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 СТБ 1115-2013 п.4.4 |
| 36.5 *** |  | 42.11/ 29.061 |  | Ровность (просвет (отклонение) под рейкой длиной 3м) |  | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 ГОСТ 30412-96 п.4 |
| 37.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б 29.4 табл.Б29.1 ТКП 339-2022 п.п.4.3, 4.4.28.6 | МВИ. КЛ 211-2020 |
| 37.2 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 приложение Б, п.Б 29.2 | МВИ. КЛ.211-2020 |
| 38.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) 2 | 27.90/ 22.000 |  | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 приложение В, п.В.4.61.4 | МВИ. КЛ.212-2020 |
| 38.2 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Время отключения при дифференциальном токе | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ. КЛ.212-2020 |
| 38.3 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Ток утечки | СН 4.04.01-2019 п.16.3 | МВИ. КЛ.212-2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 39.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б, п.Б.7.2 табл.Б.7.2.п.5 | АМИ. КЛ 0001-2024 |
| 40.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б, п.Б.27.1 табл. Б 27.1, Б.30.1 | АМИ. КЛ 0001-2024 |
| 40.2 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Испытание цепи «Фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТКП 181-2009 приложение Б, п.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ. КЛ 0002-2024 |
| 41.1 *** | Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 |  | Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением: скорость движения воздуха, габаритные размеры вентиляционного канала, количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СТБ 2021-2009 п.6.8 НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К, ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева