|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0823 от 31 декабря 1997 года на бланке №____________ на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

испытательной лаборатории

открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Юношеская, д. 117, 213654, г. Костюковичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Цементы общестроительные | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п. 7 ГОСТ 30744-2001 п. 4 ГОСТ 5382-2019 п. 4 СТБ 1465-2004 п. 3.2.1 |
| 1.2* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 Приложение А |
| 1.3* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) |  | ГОСТ 30744-2001 п. 6 |
| 1.4* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема (расширение) |  | ГОСТ 30744-2001 пп. 6, 7 |
| 1.5* |  | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие, прочность на сжатие после пропаривания и группа эффективности цемента при пропаривании |  | ГОСТ 30744-2001 п. 8 |
| 1.6* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |
| 1.7* |  | 23.51/08.149 | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) |  | СТБ 1465-2004 п. 3.3.2.1 ГОСТ Р 51795-2019 п. 5.31 |
| 1.8* |  | 23.51/08.052 | Потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 1.9* |  | 23.51/08.052 | Нерастворимый остаток |  | ГОСТ 5382-2019 п. 8 |
| 1.10* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлорид-иона Cl- |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 1.11* |  | 23.51/08.156 | Содержание MgO |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 |

| 2.1** | Портланд-цемент песчанистый | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ 2115-2010, ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п. 7 ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 5382-2019 п. 4 СТБ 1465-2004 п. 3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола |  | ГОСТ 310.2-76 п. 1 |
| 2.3* |  | 23.51/29.054 | Удельная поверхность |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2 |
| 2.4* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 Приложение А |
| 2.5* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) |  | ГОСТ 310.3-76 пп. 1, 2 |
| 2.6* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76 пп. 1, 3 |
| 2.7* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии, предел прочности при сжатии после пропаривания |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 2.8* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |
| 2.9* |  | 23.51/08.149 | Содержание кремнеземистой добавки |  | СТБ 1465-2004 п. 3.3.1.2 |
| 2.10* |  | 23.51/08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 2.11* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлор-иона Cl- |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 2.12* |  | 23.51/08.156 | Содержание азотсодержащих соединений |  | СТБ 1465-2004 п. 3.3.4.1 |
| 3.1** | Цементы общестроительные | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ EN 197-1-2015 (EN 197-1:2011), ТНПА и другая документация | СТБ EN 196-7-2010 СТБ ЕN 196-2-2016 п.4.1.5 |
| 3.2* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) |  | СТБ EN 196-3-2020 пп. 5, 6 |
| 3.3* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема (расширение) |  | СТБ EN 196-3-2020 пп. 5, 7 |
| 3.4* |  | 23.51/29.121 | Начальная прочность на сжатие, стандартная прочность на сжатие |  | СТБ ЕN 196-1-2018 |
| 3.5* |  | 23.51/08.052 | Содержание сульфата (в пересчете на SO3) |  | СТБ ЕN 196-2-2016 п. 4.4.2 |
| 3.6* |  | 23.51/08.052 | Потеря при прокаливании |  | СТБ ЕN 196-2-2016 п. 4.4.1 |
| 3.7* |  | 23.51/08.052 | Нерастворимый остаток |  | СТБ ЕN 196-2-2016 п. 4.4.3 |
| 3.8* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлорида |  | СТБ ЕN 196-2-2016 п. 4.5.16 |
| 3.9* |  | 23.51/08.156 | Содержание щелочи (содержание оксида натрия (Na2O), содержание оксида калия (K2O), эквивалентное содержание оксида натрия (Na2O)) |  | СТБ ЕN 196-2-2016 п. 4.5.19 |
| 3.10* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) (титриметрический метод) |  | СТБ ЕN 196-2-2016 п. 4.5.10 |
| 3.11* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) (титриметрический метод) |  | СТБ ЕN 196-2-2016 п. 4.5.11 |

| 4.1** | Портланд-цемент тампонажный | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 1581-2019 ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п.7, ГОСТ 34532-2019 п. 3.1 ГОСТ 5382-2019 п. 4 СТБ 1465-2004 п. 3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 23.51/29.040 | Водоотделение |  | ГОСТ 34532-2019 п. 3.6 |
| 4.3* |  | 23.51/29.061 | Растекаемость цементного теста |  | ГОСТ 34532-2019 п. 3.4 |
| 4.4* |  | 23.51/29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 34532-2019 пп. 3.7, 3.8 |
| 4.5* |  | 23.51/08.149 | Массовая доля оксида серы (VI) SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |
| 4.6* |  | 23.51/08.149 | Массовая доля хлор-иона Cl- |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 4.7* |  | 23.51/08.149 | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) |  | СТБ 1465-2004 п. 3.3.2.1 ГОСТ Р 51795-2019 п. 5.31 |
| 4.8* |  | 23.51/29.049 | Время загустевания до консистенции 30 Вс |  | ГОСТ 34532-2019 п. 3.5 |
| 4.9* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 Приложение А |
| 5.1** | Цемент сульфатостойкий | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 22266-2013, ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п. 7 ГОСТ 30744-2001 п. 4 ГОСТ 5382-2019 п. 4 СТБ 1465-2004 п. 3.2.1 |
| 5.2* |  | 23.51/29.040 23.51/29.054 | Тонкость помола: - по остатку на сите - по удельной поверхности |  | ГОСТ 30744-2001 пп. 5.1, 5.2 |
| 5.3* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 Приложение А |
| 5.4* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) |  | ГОСТ 30744-2001 п. 6 |
| 5.5* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема (расширение) |  | ГОСТ 30744-2001 пп. 6, 7 |
| 5.6* |  | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 30744-2001 п. 8 |
| 5.7* |  | 23.51/08.149 | Оксид серы SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |
| 5.8* |  | 23.51/08.149 | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) |  | СТБ 1465-2004 п. 3.3.2.1 ГОСТ Р 51795-2019 п. 5.31 |
| 5.9* |  | 23.51/08.052 | Потери при прокаливании (ППП) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 5.10* |  | 23.51/08.052 | Нерастворимый остаток (НО) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 8 |
| 5.11* |  | 23.51/08.149 | Ион хлора Сl- |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 5.12* |  | 23.51/08.156 | Щелочные оксиды R2O в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п. 15.2 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |

| 5.13* | Цемент сульфатостойкий | 23.51/08.156 | Содержание трехкальциевого алюмината (С3А) | ГОСТ 22266-2013, ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 пп. 11.4, 12.3 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 12.3 |
| 6.1** | Цементы для транспортного строительства | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ Р 55224-20201, ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п. 7 ГОСТ 30744-2001 п. 4 ГОСТ 5382-2019 п. 4 |
| 6.2* |  | 23.51/29.054 | Удельная поверхность |  | ГОСТ 30744-2001 п. 5.2 |
| 6.3* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 Приложение А |
| 6.4* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) |  | ГОСТ 30744-2001 п. 6 |
| 6.5* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема (расширение) |  | ГОСТ 30744-2001 пп. 6, 7 |
| 6.6* |  | 23.51/29.040 | Водоотделение |  | ГОСТ 310.6-2020 |
| 6.7* |  | 23.51/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 30744-2001 п. 8 |
| 6.8* |  | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 30744-2001 п. 8 |
| 6.9* |  | 23.51/08.052 | Содержание нерастворимого остатка |  | ГОСТ 5382-2019 п. 8 |
| 6.10* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |
| 6.11* |  | 23.51/08.149 | Содержание иона хлора Cl- |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 6.12* |  | 23.51/08.156 | Содержание щелочных оксидов R2O в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п. 15.2 ГОСТ Р 55224-2020 п.12.21 |
| 6.13* |  | 23.51/08.149 | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) |  | ГОСТ Р 51795-2019 п. 5.31 |
| 6.14* |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 30744-2001 п. 6 |
| 6.15* |  | 23.51/08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 6.16* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 |
| 7.1** | Цемент для автомобильных дорог общего пользования | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 33174-2014, ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30515-2013 п. 7 ГОСТ 30744-2001 п. 4 ГОСТ 5382-2019 п. 4 СТБ 1465-2004 п. 3.2.1 |
| 7.2* |  | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 30744-2001 п. 8 |
| 7.3* |  | 23.51/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 30744-2001 п. 8 |
| 7.4* |  | 23.51/29.054 | Удельная поверхность |  | ГОСТ 30744-2001 п. 5.2 |
| 7.5* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 Приложение А |
| 7.6* |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 30744-2001 п. 6 |
| 7.7* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) |  | ГОСТ 30744-2001 п. 6 |

| 7.8* | Цемент для автомобильных дорог общего пользования | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема (расширение) | ГОСТ 33174-2014, ГОСТ 30515-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30744-2001 пп. 6, 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9* |  | 23.51/08.149 | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) |  | СТБ 1465-2004 п. 3.3.2.1 ГОСТ Р 51795-2019 п. 5.31 |
| 7.10* |  | 23.51/08.156 | Содержание щелочных оксидов R2O в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п. 15.2 ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |
| 7.11* |  | 23.51/29.040 | Водоотделение |  | ГОСТ 310.6-2020 |
| 7.12* |  | 23.51/08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 7.13* |  | 23.51/08.052 | Содержание нерастворимого остатка |  | ГОСТ 5382-2019 п. 8 |
| 7.14* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 |  | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |
| 7.15* |  | 23.51/08.149 | Содержание ионов хлора Cl- |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 7.16* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 |
| 8.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ 1598-2006, ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809.1-2014 |
| 8.2* |  | 01.41/08.037 01.41/08.030 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 8.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 8.4* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 8.5* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 8.6* |  | 01.41/29.145 | Температура молока |  | ГОСТ 26754-85 |
| 8.7* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 8.8* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |
| 8.9* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков |  | ГОСТ 32219-2013 |
| 9.1** | Уголь каменный | 05.10/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 28993-91, ГОСТ 27313-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10742-71 |
| 9.2* |  | 05.10/08.052 | Влага |  | ГОСТ 11014-2001 ГОСТ 33503-2015 (ISO 11722:2013 ISO 5068-2:2007) СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013) |
| 9.3* |  | 05.10/08.052 | Зольность |  | ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 9.4* |  | 05.10/08.052 | Выход летучих веществ |  | ГОСТ ISO 562-2012 |
| 9.5* |  | 05.10/34.066 | Высшая теплота сгорания,низшая теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 9.6* |  | 05.10/08.052 | Общая сера |  | ГОСТ 8606-2015 |
| 10.1** | Брикеты топливные на основе торфа | 19.20/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ 1919-2008, ТНПА и другая документация | СТБ 1687-2006 |
| 10.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п. 6 |
| 10.3* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7 |
| 10.4* |  | 19.20/34.066 | Высшая теплота сгорания, низшая теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 СТБ 1919-2008 п. 8.8 |

| 11.1* | Сырье, добавки, материалы для производства цемента, строительной извести, мела молотого для производства комбикормов и др. | 08.11/08.052 08.99/08.052 | Влажность | ТУ ВY 100122953.072-2012, СТБ 1285-2001, ТНПА и другая документация | ГОСТ 3594.11-93 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 08.11/08.149 08.99/08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния (СаСО3+MgCO3) |  | СТБ 1285-2001 Приложение А |
| 11.3* |  | 08.11/08.149 08.99/08.149 | Содержание карбоната кальция (СаСО3) и карбоната магния (MgCO3) |  | СТБ 1285-2001 Приложение Б |
| 11.4* |  | 08.11/08.052 08.99/08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 11.5* |  | 08.11/08.156 08.99/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 пп. 9.4, 9.5 |
| 11.6* |  | 08.11/08.149 08.99/08.149 | Содержание оксида кальция (CaO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.2 |
| 11.7* |  | 08.11/08.156 08.99/08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 |
| 11.8* |  | 08.11/08.156 08.99/08.156 | Содержание оксида железа (Fe2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 пп. 11.2, 11.4 |
| 11.9* |  | 08.11/08.156 08.99/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 12.3 |
| 11.10* |  | 08.11/08.156 08.99/08.156 | Содержание оксида калия (К2O), содержание оксида натрия (Na2O), содержание щелочных оксидов R2O в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п. 15.2 |
| 11.11* |  | 08.11/08.149 08.99/08.149 | Содержание хлор-иона Cl- |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 12.1* | Камень гипсовый | 08.11/08.052 | Содержание гипса (CaSO4∙2H2O), содержание кристаллизационной воды | ГОСТ 4013-2019, ТНПА и другая документация | ГОСТ 4013-2019 п. 6.3 |
| 12.2* |  | 08.11/29.040 | Фракционный состав |  | ГОСТ 4013-2019 п. 6.2 |
| 13.1* | Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные | 20.59/08.052 | Влажность | ГОСТ 3476-2019, ТНПА и другая документация | ГОСТ 3476-2019 п. 6.2 |
| 13.2* |  | 20.59/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 9.4 |
| 13.3* |  | 20.59/08.149 | Содержание оксида кальция (CaO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.2 |
| 13.4* |  | 20.59/08.156 | Содержание оксида магния (MgO) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 |
| 13.5* |  | 20.59/08.156 | Содержание оксида алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 12.3 |
| 14.1** | Песок природный | 08.12/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 8736-2014, СТБ 2115-2010, ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 14.2* |  | 08.12/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 9.3 |
| 14.3* |  | 08.12/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 14.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 14.5* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 14.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 14.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 14.8* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 8.2 |
| 14.9* |  | 08.12/11.116 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п. 6 |
| 15.1* | Клинкер портландцементный | 23.51/08.156 | Оксид магния (MgO) | ТУ BY 700002051.006-2016, ГОСТ 31108-2020, СТБ 2115-2010, СТБ EN 197-1-2015 (EN 197-1:2011), ГОСТ 1581-2019, ГОСТ 22266-2013, ГОСТ Р 55224-20201, ГОСТ 33174-2014, ТНПА и другая документация | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 |
| 15.2* |  | 23.51/08.156 | Оксид алюминия (Al2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 12.3 |
| 15.3* |  | 23.51/08.149 23.51/08.156 | Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния (СаО/SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 пп. 9.4, 10.2 |
| 15.4* |  | 23.51/08.149 | Свободный оксид кальция СаOсв |  | ГОСТ 5382-2019 п. 16 |
| 15.5* |  | 23.51/08.156 | Щелочные оксиды R2O в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 5382-2019 п. 15.2 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 ГОСТ Р 55224-2020 п. 12.21 ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |
| 15.6* |  | 23.51/08.149 23.51/08.156 | Трехкальциевый силикат (С3S, 3СаО∙SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 пп. 9.4, 10.2, 11.4, 12.3 ГОСТ Р 55224-2020 п. 12.21 ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |
| 15.7* |  | 23.51/08.149 23.51/08.156 | Сумма трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (3СаО·SiO2+2СаО·SiO2) |  | ГОСТ 5382-2019 пп. 9.4, 10.2, 11.4, 12.3 ГОСТ 31108-2020 п. 12.3 |
| 15.8* |  | 23.51/08.156 | Трехкальциевый алюминат (С3А, 3СаО∙Аl2O3) |  | ГОСТ 5382-2019 пп. 11.4, 12.3 СТБ EN 197-1-2015 п. 5.2.1 ГОСТ 22266-2013 п. 9.3 ГОСТ Р 55224-2020 п. 12.21 ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |
| 15.9* |  | 23.51/08.149 23.51/08.156 | Сумма трехкальциевого алюмината (С3А, 3СаО∙Аl2O3) и четырехкальциевого алюмоферрита (С4AF, 4СаО∙Аl2O3∙Fe2O3) – (С3А + С4AF) |  | ГОСТ 5382-2019 пп. 11.4, 12.3 ГОСТ Р 55224-2020 п. 12.21 ГОСТ 33174-2014 п. 9.3 |
| 16.1* | Материалы и изделия строительные, и др. | 08.11/04.125 08.12/04.125 20.59/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 08.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 30108-94, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 17.1** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 9179-2018, ТНПА и другая документация | ГОСТ 9179-2018 ГОСТ 22688-2018 |
| 17.2* |  | 23.52/08.149 | Активные CaO+MgO |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 17.3* |  | 23.52/08.052 | Гидратная вода |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.3.1 |
| 17.4* |  | 23.52/08.052 23.52/08.050 | СО2 |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.3.2, 4.4 |
| 17.5* |  | 23.52/08.052 | Непогасившиеся зерна |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 |
| 17.6* |  | 23.52/29.145 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 |
| 17.7* |  | 23.52/29.061 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.10 |
| 17.8* | Известь строительная | 23.52/29.040 | Крупность фракции (ситовые остатки на ситах с номерами сетки №02, №009) | ГОСТ 9179-2018, ТНПА и другая документация | ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 |
| 17.9* |  | 23.52/08.156 | Активный MgO |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 |
| 18.1** | Известь строительная кальциевая CL | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ ЕN 459-1-2015 (EN 459-1:2010), ТНПА и другая документация | СТБ EN 459-2-2013 п. 3 СТБ ЕН 932-1-2002 СТБ EN 196-7-2010 |
| 18.2* |  | 23.52/08.149 | Содержание оксида кальция (СаО) и оксида магния(MgO), суммарное содержание оксидов кальция и магния (СаО+MgO) |  | СТБ ЕN 459-2-2013 пп. 5.1, 5.2 |
| 18.3* |  | 23.52/08.050 | Содержание диоксида углерода (СО2) |  | СТБ EN 459-2-2013 п. 5.6 |
| 18.4* |  | 23.52/08.052 | Содержание сульфата (в пересчете на SO3) |  | СТБ EN 459-2-2013 п. 5.3 |
| 18.5* |  | 23.52/29.040 | Гранулометрический состав |  | СТБ EN 459-2-2013 пп. 6.1, 6.2 |
| 18.6* |  | 23.52/11.116 | Равномерность изменения объема |  | СТБ EN 459-2-2013 п. 6.4 |
| 18.7* |  | 23.52/08.149 | Активная известь |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 5.8 |
| 18.8* |  | 23.52/29.145 | Реакционная способность |  | СТБ ЕN 459-2-2013 п. 6.6 |
| 19.1** | Мел молотый для производства комбикормов | 08.11/42.000 | Отбор и подготовка проб | ТУ ВY 700002051.001-2009, ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 19.2* |  | 08.11/08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния (СаСО3+МgСО3) в пересчете на углекислый кальций (СаСО3) |  | ГОСТ 21138.5-78 ГОСТ 21138.0-85 СТБ 1285-2001 Приложение А |
| 19.3* |  | 08.11/08.149 | Массовая доля углекислого кальция (СаСО3), в том числе массовая доля кальция (Са) |  | СТБ 1285-2001 Приложение Б.2 |
| 19.4* |  | 08.11/08.052 | Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия (Fe2O3+Al2O3) |  | ГОСТ 21138.7-78 ГОСТ 21138.0-85 |
| 19.5* |  | 08.11/08.052 | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка |  | ГОСТ 21138.6-78 ГОСТ 21138.0-85 |
| 19.6* |  | 08.11/29.040 | Массовая концентрация металломагнитной примеси, наличие металлических частиц с острыми краями |  | ГОСТ 13496.9-96 |
| 19.7* |  | 08.11/29.040 | Гранулометрический состав на ситах №2, №1 |  | ГОСТ 13496.8-72 п. 3.1 |
| 19.8* |  | 08.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 19219-73 |

| пер. 50 лет СССР, д. 1А, 213635, г. Климовичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 9179-2018, ТНПА и другая документация | ГОСТ 9179-2018 ГОСТ 22688-2018 |
| 20.2* |  | 23.52/08.149 | Активные CaO+MgO |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 20.3* |  | 23.52/08.050 | СО2 |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.4 |
| 20.4* |  | 23.52/08.052 | Непогасившиеся зерна |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 |
| 20.5* |  | 23.52/29.145 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 |
| 20.6* |  | 23.52/29.061 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.10 |
| 20.7* |  | 23.52/29.040 | Крупность фракции (ситовые остатки на ситах с номерами сетки №02, №009) |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 |
| 21.1** | Известь строительная кальциевая CL | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ ЕN 459-1-2015 (EN 459-1:2010), ТНПА и другая документация | СТБ EN 459-2-2013 п. 3 СТБ ЕН 932-1-2002 СТБ EN 196-7-2010 |
| 22.1** | Мел молотый для производства комбикормов | 08.11/42.000 | Отбор и подготовка проб | ТУ ВY 700002051.001-2009, ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 22.2* |  | 08.11/08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния (СаСО3+МgСО3) в пересчете на углекислый кальций (СаСО3) |  | ГОСТ 21138.5-78 ГОСТ 21138.0-85 СТБ 1285-2001 Приложение А |
| 22.3* |  | 08.11/29.040 | Гранулометрический состав на ситах №2, №1 |  | ГОСТ 13496.8-72 п. 3.1 |
| 22.4* |  | 08.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 19219-73 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

«¹» - применяется при поставках в Российскую Федерацию

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева