|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4680 |
|  | от 11.09.2015 |
|  | на бланке № 0007268 |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

испытательной лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «ГеоИзыскания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Короля, 2, 220004, г. Минск, изолированное помещение № 2 многофункционального здания, комн. 711. |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2; п.4.3 |
| 1.2 * |  | 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных и глинистых грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п. 5; п. 7 |
| 1.3 * |  | 100.06/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.4 * |  | 100.06/29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.5 * |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.6 * |  | 100.06/29.040 | Показатель пластичности (число пластичности) |  | ГОСТ 5180-2015 п.7; п.8 Приложение В |
| 1.7 * |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести (число текучести) |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 п.5; п.7; п.8 |
| 1.8 * |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.9 * |  | 100.06/29.040 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.10 * |  | 100.06/29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1.11 * |  | 100.06/29.040 | Коэффициент пористости грунта |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 п.5; п.9; п.12; п.13 |
| 1.12 * | Грунты | 100.06/29.040 | Степень влажности (коэффициент водонасыщения) | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | СП 5.01.04-2025 п.3.33 ГОСТ 5180-2015 п.5; п.9; п.12; п.13 |
| 1.13 * |  | 100.06/29.040 | Массовая доля органического вещества, массовая доля зольности |  | ГОСТ 27784-88 ГОСТ 26213-2021 п. 6.2 |
| 1.14 * |  | 100.06/29.137 100.06./29.061 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного среза): - сопротивление срезу; - угол внутреннего трения; - удельное сцепление |  | ГОСТ 12248.1-2020 |
| 1.15 * |  | 100.06/08.164 | Подготовка водной вытяжки из грунтов |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 1.16 * |  | 100.06/08.149 | Содержание хлор-иона в водной вытяжке |  | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 1.17 * |  | 100.06/08.152 | Содержание иона сульфата в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.18 * |  | 100.06/08.149 | Содержание углекислого кальция и углекислого магния |  | ГОСТ 21138.5-78 |
| 1.19 ** |  | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 |
| 1.20 ** |  | 43.13/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.21 ** |  | 43.13/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.22 ** |  | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании |  | ТКП 45-5.01-17-2006 ГОСТ 19912-2012 |
| 1.23 ** |  | 100.06/29.121 | Отбор проб (кроме песчаных монолитов) |  | ГОСТ 12071-2014 |
| 2.1 * | Вода природная | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2 * |  | 100.04/08.149 | Содержание хлор-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3 * |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 2.5 * |  | 100.04/08.149 | Содержание агрессивной углекислоты |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 ГОСТ 23268.3-78 |
| 2.6 * | Вода природная | 100.04/08.156 | Содержание иона аммония и аммиака (суммарно) в воде природной | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 2.7 * |  | 100.04/08.149 | Содержание ионов кальция и магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева