|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2968 |
|  | от 14.06.2007 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 августа 2025 года

испытательного комплекса

открытого акционерного общества

«Могилевский домостроительный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Бетоны легкие | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
| 1.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 1.3 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 1.4 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.2-95 п. 6 ГОСТ 10060.1-95 |
| 1.5 * |  | 23.63/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 2.1 *** | Бетоны тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
| 2.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 2.3 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 2.4 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.2-95 п. 6 ГОСТ10060.1-95 |
| 2.5 * |  | 23.63/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 2.6 * |  | 23.63/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 3.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 | СТБ 1545-2005 п. 4 |
| 3.2 *** |  | 23.63 29.144 | Удобоукладываемость по показателю подвижности и жесткости (прибор Красного) | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 5.3, п. 5.4 |
| 3.3 * |  | 23.63/ 29.119 | Средняя плотность (метод взвешивания) |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 4.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86 | ГОСТ 5802-86 пп. 1.2-1.5 |
| 4.2 * |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 4.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 3 |
| 4.4 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 4.5 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 ГОСТ 10060.2-95 п. 6 |
| 5.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 5.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 5.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 5.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 5.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 5.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 6.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 | ГОСТ 13015.1-81 п. 8 |
| 6.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 пп. 1-7 |
| 6.3 *** |  | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 п. 6 |
| 6.4 *** |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и качество лицевой поверхности |  | ГОСТ 13015.0-83 п. 13 |
| 6.5 *** |  | 23.61/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 13015.2-81 |
| 6.6 *** |  | 23.61/ 11.116 | Наличие антикоррозийного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 п. 2 |
| 7.1 *** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 28570-2019 | ГОСТ 28570-2019 п. 5 |
| 7.2 * |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение | СТБ 1152-99 СТБ 1071-2007 | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.3 * |  | 23.61/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | СТБ 1152-99 п. 7.1 |
| 7.4 *** |  | 23.61/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 1071-2007 п. 4.12 |
| 8.1 *** | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 28570-2019 | ГОСТ 28570-2019 п. 5 |
| 8.2 * |  | 23.61/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1152-99 СТБ 1097-2012 | СТБ 1152-99 п. 7.1 |
| 8.3 * |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 8.4 *** |  | 23.61/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ1097-2012 п. 4.8 |
| 9.1 *** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 | СТБ 2174-2011 п. 6.16 |
| 10.1 *** | Сетки арматурные для железобетонных конструкций и изделий | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23279-2012 | ГОСТ 23279-2012 п. 7.3 |
| 10.2 *** |  | 24.10/ 26.095 | Крестообразные соединения сеток на ударные воздействия |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.3 |
| 10.3 *** |  | 24.10/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 10922-2012 пп. 7.1-7.7 |
| 10.4 *** |  | 24.10/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 23279-2012 п. 8 |
| 11.1 *** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 п. 7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.2 *** |  | 24.10/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 2174-2011 п. 5.12 |
| ул. Челюскинцев, 119, 212003, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 11.3 * | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/ 29.121 | Контроль прочности на срез | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 п. 7.14 |
| 11.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Предел прочности сварных соединений на растяжение и отрыв стержня |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.15, п. 7.17 |
| 11.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 п. 3.5 |
| 12.1 * | Бетоны тяжелые | 23.63/ 29.070 | Истираемость (круг истирания ЛКИ-3) | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13087-2018 п. 5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева