|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3953 |  |
|  | от 19.04.2010 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2025 года отдела контроля качества и технологии строительства Открытого акционерного общества «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Козлова, д. 37, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 ГОСТ 8267-93, п.п. 5.6, 5.7, 5.10 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.3 |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.4 |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97, п.п. 4.5.1, 4.5.3 |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.17.1 |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.19 |
| 2.1** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТР 2009/013/BY ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88, п.2 ГОСТ 8736-2014, п.п. 5.7, 5.8, 5.11 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п.5.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.3 |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.8.2 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 2.6* | Песок для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Пустотность | ТР 2009/013/BY ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88, п.9.2 |
| 2.7* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 3.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 ГОСТ 8735-88, п.2 ГОСТ 23735-2014, п. 5.7 ГОСТ 8267-93, п.п. 5.6, 5.7, 5.10 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 23735-2014, п.п.6.1, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014, п.п.6.2, 6.4, 6.6, 6.8 ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 23735-2014, п.6.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 ГОСТ 8735-88, п. 9.1 |
| 3.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 23735-2014, п.6.4 ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 СТБ 2318-2013, п.п. 5.8, 5.9 ГОСТ 8267-93, п.п. 5.6, 5.7, 5.10 |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | СТБ 2318-2013, п.6.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 8735-88, п. 3 |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмачивания) |  | СТБ 2318-2013, п.6.7 ГОСТ 8269.0-97, п.п. 4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88, п.5.3 |
| 4.4* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 5.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 5.2** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость по показателю подвижности |  | СТБ 1545-2005, п.5.3 |
| 5.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005, п.6 |
| 5.4* |  | 23.63/29.061 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005, п.8 |
| 5.5* |  | 23.63/29.040 | Сохраняемость свойств |  | СТБ 1545-2005, п.10 |
| 6.1** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28570-2019, п.п. 5-6 ГОСТ 10180-2012 |
| 6.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 6.3** |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие методами неразрушающего контроля (ударный импульс, отрыв стальных дисков, скалывание ребра, отрыв со скалыванием, ультразвуковой метод) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 СТБ EN 206-2016 |
| 6.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 6.5* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 6.6* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб и изго-товление образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012, п.7.1 ГОСТ 5802-86, п.1 |
| 7.2* |  | 23.64/29.061 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 7.3* |  | 23.64/29.061 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86, п.4 |
| 7.4* |  | 23.64/29.061 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86, п. 5 |
| 7.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие и на растяжении при изгибе |  | СТБ 1307-2012, п.7.8, п.7.9 ГОСТ 5802-86, п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 7.6* |  | 23.64/29.061 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86, п.7 |
| 7.7* |  | 23.64/29.040 | Влажность раствора |  | ГОСТ 5802-86, п.8 |
| 7.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцеп-ления с основа-нием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012, п.7.12 ГОСТ 28574-2014 |
| 7.9* |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012, п.7.16 ГОСТ 28574-2014 |
| 8.1** | Кирпич и камни керамические | 23.32/29.040 | Внешний вид | СТБ 1160-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1160-99, п.5.2.1, п.п. 7.8-7.10 |
| 8.2** |  | 23.32/29.061 | Размеры и правильность формы |  | СТБ 1160-99, п.п. 7.1-7.5 |
| 8.3* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 |
| 8.4* |  | 23.32/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91, п.2 |
| 9.1** | Кирпич и камни силикатные | 23.32/29.061 | Внешний вид | ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 379-2015, п.п. 7.1-7.6 |
| 9.2** |  | 23.32/29.061 | Размеры и правильность формы |  | ГОСТ 379-2015, п.п. 7.1-7.6 |
| 9.3* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 |
| 9.4* |  | 23.32/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91, п.2 |
| 10.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор образцов | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 10.2* |  | 100.06/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 10.3* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014, п.4.2 |
| 10.4* |  | 100.06/29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015, п.7 |
| 10.5* |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015, п.8 |
| 10.6* |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015, п.9, п.12 |
| 10.7* |  | 100.06/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 10.8 *** |  | 100.06/29.121 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
| 11.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13015.0-83, п.13 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| 11.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 13015.0-83, п.12 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| 12.1** | Бетоны легкие | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28570-2019, п.п. 5-6 ГОСТ 10180-2012 |
| 12.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 12.3 *** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие методами неразрушающего контроля (ударный импульс, отрыв стальных дисков, скалывание ребра, отрыв со скалыванием, ультразвуковой метод) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 СТБ EN 206-2016 |
| 12.4* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 12.5* |  | 23.61/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 13.1** | Детали профильные из древесины | 16.21/ 29.040 | Влажность древесины | СТБ 1074-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16588-91, п.1 |
| 14.1* | Составы полимерные | 23.64/ 29.121 | Адгезия к основанию | СТБ 1072-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28574-2014 |
| 14.2* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соедине-ния при равномер-ном отрыве |  | СТБ 1072-97, п.7.5 ГОСТ 28089-2012 |
| 15.1* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцеп-ления покрытий с основанием | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001, п.8.9 ГОСТ 28574-2014 |
| 16.1* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.61/ 29.121 | Прочность сцепле-ния с основанием (адгезия) | СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1543-2005, п.7.3 ГОСТ 28574-2014 |
| 17.1* | Составы клее-вые полимерми-неральные | 23.61/ 29.121 | Прочность сцепле-ния клеевого сос-тава с основанием | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001. п.8.9 ГОСТ 28574-2014 |
| 18.1 *** | Сварные соединения | 25.11/ 29.061 | Геометрические размеры и формы сварного соединения | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1133-98 |
| 19.1** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 25.11/ 32.089 | Толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1684-2006, п.6.4 СТБ ISO 2808-2023, п.п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 |
| 19.2 *** |  | 25.11/ 29.061 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |
| 19.3 *** |  | 25.11/ 29.040 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.10 |
| 20.1** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры плит | СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 20.2** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 1152-99 |
| 20.3** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими видами контроля |  | ГОСТ 17624-2021 |
| 20.4* |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

18.07.2025

дата принятия решения

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева