|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0931 |
|  | от 28.02.2002 |
|  | на бланке № ____ на 7 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года |  |
| --- | --- |

отдела качества, стандартизации и метрологии Коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул.Красноармейская, 28, 246017, г.Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Песок для строительных работ. Песок шлаковый для дорожного строительства Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1957-2009 ТУ ВY 200161167.003-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.2 |  |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глинистых частиц методом набухания |  | ГОСТ 8735-88 п.14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Грунты | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический состав | СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТКП 313-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Число пластичности: -граница текучести -граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 2.4** |  | 08.12/ 29.040 | Плотность методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 2.7 *** |  | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения зем-ляного полотна |  | СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1377-2003 |
| 2.8* |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п.8 |
| 3.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень шлаковый для дорожного строительства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень из дробленого бетона и железобетона | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 СТБ 1957-2009 СТБ 1311-2002 ГОСТ 32495-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.121 | Прочность (дробимость) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.7* |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |
| 3.8* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Смеси щебеночно-гравийно- песчаные для покрытий и оснований автодорог и аэродромов Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1957-2009 п.6.1 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 СТБ 1957-2009 п.6.1 |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 5.1* | Битумы дорожные | 19.20/ 29.061 | Пенетрация при 25 °С | СТБ EN 12591-2010 ТУ BY 400091131.009-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1426-2017 |
| 5.2* |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ EN 1427-2017 |
| 5.3* |  | 19.20/ 29.061 19.20/ 29.145 | Индекс пенетрации |  | СТБ EN 12591-2010 Приложение А |
| 6.1* | Битумы модифицированные дорожные | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ 1220-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11506-73 СТБ 1220-2020 п.9.2 |
| 6.2* |  | 19.20/ 29.061 | Растяжимость при 0 °С |  | ГОСТ 11505-75 СТБ 1220-2020 п.9.4 |
| 6.3* |  | 19.20/ 29.061 | Эластичность при 13 °С |  | СТБ 1220-2020 п.9.5 |
| 6.5* |  | 19.20/ 11.116 | Однородность |  | СТБ 1220-2020 п.9.10 |
| 7.1* | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/ 29.040 | Содержание остаточного вяжущего | СТБ 1245-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1245-2024 п.9.1 |
| 7.2* |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите 0,63 |  | СТБ 1245-2024 п.9.2 |
| 7.3* |  | 19.20/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф) |  | СТБ 1245-2024 п.9.3 |
| 7.4* |  | 19.20/ 29.040 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245-2024 п.9.4 |
| 7.5* |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите 0,63 при хранении свыше 7 суток |  | СТБ 1245-2024 п.9.6 |

26.09.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6* | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/ 11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении | СТБ 1245-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1245-2024 п.9.7 |
| 7.7* |  | 19.20/ 11.116 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508 -74 (метод А) |
| 8.1* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/ 42.000 | Изготовление образцов | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.6 |
| 8.2* |  | 23.98/ 29.040 | Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013п.8.1 |
| 8.3* |  | 23.98/ 29.040 | Средняя плотность (объемная масса) минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 8.4* |  | 23.98/ 29.040 | Истинная плотность (удельный вес) минеральной части смеси и асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 8.5* |  | 23.98/ 29.040 | Истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 8.6* |  | 23.98/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 8.7* |  | 23.98/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 8.8* |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 8.9* |  | 23.98/ 29.040 | Набухание (приращение объема) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 8.10* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при t=20 ºС при t=50 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 8.11* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при t=0 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.12* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при t= 50 °С | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 8.13* |  | 23.98/ 29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 8.14* |  | 23.98/ 29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 8.15* |  | 23.98/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 8.16* |  | 23.98/ 26.040 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 14 суток после 28 суток |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 8.17* |  | 23.98/ 29.040 | Зерновой состав асфальтобетона, содержание битума |  | СТБ 1115-2013 п.п.8.17.4; 8.17.7 |
| 8.18* |  | 23.98/ 29.040 | Сцепление битума с поверхностью минеральной части а/бетонной смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 8.19* |  | 23.98/ 26.121 | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.6.5, п.8.19 |
| 8.20* |  | 23.98/ 29.040 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 9.1* | Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные | 23.98/ 42.000 | Изготовление образцов | СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2175-2018 п.8.1 СТБ 1115-2013 п.6 |
| 9.2* |  | 23.98/ 42.000 | Термостатирование образцов перед испытаниями |  | СТБ 2175-2018 п.8.1 |
| 9.3* |  | 23.98/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 2175-2018 п.8.2 СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 9.4* |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 2175-2018 п.8.2 СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 9.5* |  | 23.98/ 29.040 | Набухание |  | СТБ 2175-2018 п.8.2 СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 9.6* |  | 23.98/ 29.121 | Слеживаемость |  | СТБ 2175-2018 п.8.2 СТБ 1115-2013 п.6.5, п.8.19 |
| 9.7* |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при t=0 ºС |  | СТБ 2175-2018 п.8.3 СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.8* | Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные | 23.98/ 26.040 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2175-2018 п.8.4 СТБ 1115-2013 п.8.9, п.8.16 |
| 9.9* |  | 23.98/ 29.040 | Зерновой состав минеральной части, содержание остаточного органического вяжущего |  | СТБ 2175-2018 п.8.5 СТБ 1115-2013 п.п. 8.17.4; 8.17.7 |
| 10.1* | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.12/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013 п.8.3 |
| 10.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1158-2013 п.8.4 |
| 10.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание водорастворимых веществ, пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |
| 10.4* |  | 08.12/ 29.119 | Слеживаемость при t=20 ºС при t=минус 10 ºС |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |
| 10.*5 |  | 08.12/ 29.040 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п.8.8 |
| 11.1* | Автомобиль-ные дороги | 42.11/ 29.119 | Коэффициент уплотнения | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СН 3.03.04-2019 ТКП 140-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 11.2 *** |  | 42.11/ 29.061 | Коэффициент сцепления |  | СТБ 1566-2005 п.10 |
| 11.3 *** |  | 42.11/ 29.061 | Шероховатость дорожных покрытий методом «песчаное пятно» |  | СТБ 1566-2005 п.8 |
| 11.4 ** |  | 42.11/ 29.040 | Остаточная пористость оснований и покрытий |  | СТБ 2147-2010 п.5, п.6.2 |
| 11.5 *** |  | 42.11/ 26.061 | Упругий прогиб |  | СТБ 1566-2005 п.4 |
| 12.1* | Бетоны тяжелые | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие 26.09.2025 дата принятия решения | СТБ 1544-2005 Приложение А СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.7 |
| 12.2* |  | 23.61/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.1* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1071-2007 | СТБ 1071-2007 п.6.3 СТБ 1152-99 п.7.1.1-п.7.1.7 |
| 14.1* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1097-2012 СТБ 2221-2020 | СТБ 1097-2012 п.7.2 СТБ 1152-99 п.7.1.1-п.7.1 |
| 15.1 ** | Благоустройство территорий Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных Асфальтобетонные покрытия | 42.11/ 29.119 | Коэффициент уплотнения основания | СП 3.02.10-2025 СП 1.03.17-2025 | СТБ 2147-2010 п.5, п.6.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева