|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0962 |
|  | от 16.10.2007 |
|  | на бланке № на 6 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Гомельавтодор»

| № п/п |  | Наименование объекта |  |  |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| ул. Объездная, 24, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * |  | Песок для строительных работ Отсев из материалов дробления горных пород |  |  |  | 08.12/ 29.061 |  | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1957-2009 TУ BY 200161167.003-2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 1.2 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 1.3 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |  |
| 1.4 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Насыпная плотность |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 1.5 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 2.1 * |  | Грунты |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) |  | СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 2.1 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 2.3 *** |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Плотность грунта методом режущего кольца |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 2.4 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Плотность сухого грунта расчетным методом |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.5 * |  | Грунты |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Максимальная плотность |  | СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 2.6 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Коэффициент фильтрации |  |  |  | ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |
| 3.1 * |  | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГоСт 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 |  |
| 3.2 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГоСт 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 3.3 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  |  | ГоСт 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 3.4 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  |  | ГоСт 8269.0-97 п.4.7 СТБ 1311-2002 п.7.4 |  |
| 3.5 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Насыпная плотность (фракций до 40мм) |  |  |  | ГоСт 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |  |
| 3.6 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Влажность |  |  |  | ГоСт 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 3.7 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание зерен кубовидной формы |  |  |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |
| 4.1 * |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дороги и аэродромов Смеси песчано-гравийные для строительных работ Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Гранулометрический состав |  | СТБ 2318-2013 ГОСТ 23735-2014 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |
| 4.2 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 |  |
| 4.3 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 СТБ 2318-2013 п.6.8 |  |
| 4.4 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Насыпная плотность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2 |  |
| 4.5 * |  |  |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 5.1 * |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие |  |  |  | 19.20/ 29.061 |  | Глубина проникания иглы при температуре +25 ºС |  | ГОСТ 22245-90 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 11501-78 |  |  |
| 5.2 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.127 |  | Температура размягчения по кольцу и шару |  |  |  | ГОСТ 11506-73 |  |  |
| 5.3 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.127 19.20/ 29.061 |  | Индекс пенетрации |  |  |  | ГОСТ 22245-90 Приложение 2 |  |  |
| 6.1 * |  | Битумы дорожные |  |  |  | 19.20/ 42.000 |  | Подготовка проб для испытания |  | СТБ ЕN 12591-2010 табл.1А ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ ЕN 12594-2017 |  |  |
| 6.2 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.061 |  | Пенетрация при 25 ºС |  |  |  | ГОСТ ЕN 1426-2017 |  |  |
| 6.3 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.127 |  | Температура размягчения по кольцу и шару |  |  |  | ГОСТ ЕN 1427-2017 |  |  |
| 6.4 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.127 19.20/ 29.061 |  | Индекс пенетрации |  |  |  | СТБ ЕN 12591-2010 Приложение А |  |  |
| 7.1 * |  | Эмульсии битумные катионные |  |  |  | 19.20/ 29.040 |  | Содержание остаточного вяжущего |  | СТБ 1245-2024 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1245-2024 п.9.1 |  |  |
| 7.2 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.040 |  | Однородность по остатку на сите 063 |  |  |  | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |  |
| 7.3 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.049 |  | Условная вязкость по вискозиметру STV (ВУБ-1Ф) |  |  |  | СТБ 1245-2024 п.9.3 |  |  |
| 7.4 * |  | Эмульсии битумные катионные |  |  |  | 19.20/ 29.040 |  | Коэффициент распада |  |  |  | СТБ 1245-2024 п.9.4 |  |  |
| 7.5 * |  |  |  |  |  | 19.20/ 29.040 |  | Однородность по остатку на сите 063, при хранении свыше 7 суток |  |  |  | СТБ 1245-2024 п.9.6 |  |  |
| 8.1 ** |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  |  |  | 23.98/ 42.000 |  | Изготовление образцов |  | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1115-2013 п.п.5, 6 |  |  |
| 8.2 * |  |  |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Средняя плотность (объемная масса асфальтобетона) |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 8.3 * |  |  |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 8.4 * |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  | 23.98/ 29.040 |  | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 8.5 * |  |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Водонасыщение асфальтобетона |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 8.6 * |  |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Набухание (приращение объема) асфальтобетона |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 8.7 * |  |  |  |  | 23.98/ 29.121 |  | Предел прочности при сжатии при температуре +50 С |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 8.8 * |  |  |  |  | 23.98/ 29.121 |  | Предел прочности при сдвиге при температуре + 50 С |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 8.9 * |  |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Определение зернового состава минеральной части смеси |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |  |
| 8.10 * |  |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Определение содержания вяжущего |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |
| 9.1 ** |  |  | Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные |  | 23.64/ 42.000 |  | Изготовление образцов |  | СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1115-2013 п.6 СТБ 2175-2018 п.8.1 |  |
| 9.2 * |  |  |  |  | 23.64/ 35.065 |  | Термостатирование образцов перед изготовлением |  |  |  | СТБ 2175-2018 п.8.1 |  |
| 9.3 * |  |  |  |  | 23.64/ 29.040 |  | Зерновой состав минеральной части |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |  |
| 9.4 * |  |  |  |  | 23.64/ 29.040 |  | Содержание остаточного органического вяжущего |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 СТБ 2175-2018 п.8.5 |  |
| 9.5 * |  |  |  |  | 23.64/ 29.040 |  | Средняя плотность асфальтобетона |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 9.6 * |  |  |  |  | 23.64/ 29.040 |  | Водонасыщение асфальтобетона |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 9.7 * |  |  |  |  | 23.64/ 29.040 |  | Набухание (приращение объема) асфальтобетона |  |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 10.1 * |  |  | Покрытия автомобильных дорог |  | 42.11/ 29.119 08.12/ 29.119 |  | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 10.2 * |  |  |  |  | 42.11/ 11.116 |  | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2024 |  | СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508-74 Метод А |  |
| 10.3 *** |  |  |  |  | 42.11/ 29.061 |  | Шероховатость покрытия по методу «песчаное пятно» |  | ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1566-2005 п.8 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 11.1 *** |  | Автомобильные дороги |  | 42.11/ 29.119 |  | Коэффициент уплотнения грунта методом динамического зондирования |  | СН 3.03.04-2019 таблица 21 ТКП 313-2021 (33200) ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1377-2003 |  |
| 12.1* |  | Бетоны конструкционные тяжелые |  | 23.61/ 29.040 |  | Плотность бетона |  | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 12.2 * |  |  |  | 23.61/ 29.121 |  | Класс бетона по прочности на сжатие |  |  |  | СТБ 2221-2020 Приложение А |  |
| 12.3 * |  |  |  | 23.61/ 29.121 |  | Прочность на сжатие |  |  |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 13.1 ** |  | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог |  | 08.12/ 11.116 |  | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1158-2013 п.8.3 |  |
| 13.2 * |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание зерен противогололедного материала: -св.15мм -св.10мм до 15мм -св.5мм до 15мм включ. |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 СТБ 1158-2013 п.8.4 |  |
| 13.3* |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ) |  |  |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 13.4 * |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 13.5 * |  |  |  | 08.12/ 29.119 |  | Слеживаемость по динамическому плотномеру -при температуре -20 С; - 10 С |  |  |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |  |
| 13.6 * |  |  |  | 08.12/ 29.040 |  | Плавящая способность |  |  |  | СТБ 1158-2013 п.8.8 |  |
| 14.1 * |  | Асфальтогранулят для транспортного строительства |  | 23.98/ 29.040 |  | Зерновой состав асфальтогранулята |  | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на продукцию 03.10.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 14.2 * |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 14.3 * |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Содержание органического вяжущего |  |  |  | СТБ 1705-2015 п.8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |
| 14.4 * |  |  |  | 23.98/ 29.040 |  | Зерновой состав минеральной части асфальтогранулята |  |  |  | СТБ 1705-2015 п.8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 14.5 * |  | Асфальтогранулят для транспортного строительства |  | 23.98/ 29.040 |  | Насыпная плотность |  | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева