|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3588 |
|  | от 18.02.2008 |
|  | на бланке № ____ на 8 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2023 года

| Лаборатории технологического контроля и испытаний Закрытого акционерного общества «ПАРАД» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222724, д. Гричино, Дзержинский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 1.3* |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 1.4* |  | 23.64/ 29.040 | Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 1.5* |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.6 ГОСТ 23789-2018 п.6 |
| 1.6* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 1.7* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.8* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.9* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.10* |  | 23.64/ 26.080 | Расчетная температура применения |  | СТБ 1307-2012 п.7.10 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 1.11* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п.7.11 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.12* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) |  | СТБ 1307-2012 п.7.12 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 1.13* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 11.116 | Усадка | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.13 |
| 1.14* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.15 ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 1.15* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 1.16* |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1307-2012, п.7.17 ГОСТ 28575-2014 |
| 1.17* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 (мокрое пятно) |
| 1.18* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п.7.21 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.19* |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п.7.5 |
| 1.20* |  | 23.64/ 29.061 | Жизнеспособность |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.4, 7.5 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 1.21* |  | 23.64/ 26.080 | Предельная температура применения жаростойких растворов |  | СТБ 1307-2012 п.7.22 |
| 1.22* |  | 23.64/ 29.061 | Самонапряжение (по динамометрическому кольцу) |  | СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 1.23* |  | 23.64/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 2.2* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1621-2006 п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.3* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1621-2006 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 2.4* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1621-2006 п.7.6 ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 2.5* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость раствора |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 2.6* |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| 2.7* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.13 |
| 2.8* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с основанием |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.049 | Начало схватывания | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 п.8.3 ГОСТ 23789-2018 п.п.6.4-6.6 |
| 3.3* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1263-2001 п.8.4 ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 3.4* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1263-2001 п.8.5 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 3.6* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1263-2001 п.8.6 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.7* |  | 23.64/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1263-2001 п.8.7 ГОСТ 10277-90 п.3.4 |
| 3.8* |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия |  | СТБ 1263-2001 п.8.7 ГОСТ 28196-89 п.п.4.2, 4.3 |
| 3.9* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 3.10* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 3.11* |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| 3.12* |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1263-2001 п.8.12 |
| 3.13* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
| 3.14* |  | 23.64/ 11.116 | Степень перетира полимерных шпатлевок |  | СТБ 1263-2001 п.8.16 ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |
| 3.15* |  | 23.64/ 29.054 | Остаток на сите |  | СТБ 1263-2001 п.8.17 ГОСТ 23789-2018 п.5 |
| 3.16* |  | 23.64/ 11.116 | Способность шпатлевок шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п.8.18 ГОСТ 10277-90 п.3.9 |
| 3.17* |  | 23.64/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1263-2001 п.8.19 ГОСТ 28196-89 п.4.5 |
| 3.18* |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1263-2001 п.8.20 ГОСТ 17537-72 |
| 3.19* |  | 23.64/ 11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п.8.22 |
| 3.20* |  | 23.64/ 11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001 п.8.14 ГОСТ 19007-73 |
| 4.2* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1543-2005 п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 4.3* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1543-2005 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 4.4* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1543-2005 п.7.3 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 4.5* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1543-2005 п.7.4 СТБ 1263-2001 п.8.13 |
| 4.6* |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1543-2005 п.7.5 |
| 4.7* | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/ 29.121 | Предел прочности покрытия на сжатие | СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1543-2005 п.7.6 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 4.8* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности покрытия на растяжение при изгибе |  | СТБ 1543-2005 п.7.7 ГОСТ 310.4-81 |
| 4.9* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1543-2005 п.7.8 СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 4.10* |  | 23.64/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1543-2005 п.7.10 ГОСТ 26589-94 п.3.12 |
| 4.11* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1543-2005 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 (мокрое пятно) |
| 5.2* | Композиции для заполнения швов | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1503-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1503-2004 п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 5.3* |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия после высыхания |  | СТБ 1503-2004 п.7.2 ГОСТ 28196-89 п.п.4.2, 4.3 |
| 5.4* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1503-2004 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 5.5* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1503-2004 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 5.6* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1503-2004 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 5.7* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1503-2004 п.7.6 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 5.8* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1503-2004 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.13 |
| 5.9* |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1503-2004 п.7.8 |
| 5.10* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1503-2004 п.7.9 СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 6.1* | Композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия после высыхания | СТБ 1496-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1496-2004 Табл. А.2 |
| 6.2* |  | 23.64/ 29.121 | Адгезия покрытия к основанию |  | СТБ 1496-2004 п.8.7 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 7.2* | Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1534-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.3* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 7.4* |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | СТБ 1534-2005 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 7.5* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 10180-2012 |
| 7.6* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 10180-2012 |
| 7.7* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1534-2005 п.7.9 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.8* | Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1534-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1534-2005 п.7.10 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.9* |  | 23.64/ 29.061 | Самонапряжение (по динамометрическому кольцу) |  | СТБ 1534-2005 п.7.13 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 7.10* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1534-2005 п.7.12 СТБ 1464-2024 Приложение А |
| 7.11* |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1534-2005 п.7.14 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| 7.12* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1534-2005 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 (мокрое пятно) |
| 8.1* | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1464-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1464-2024 п.8.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 8.2* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1464-2024 п.8.2 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 8.3* |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | СТБ 1464-2024 п.8.3 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 8.4* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1464-2024 п.8.5 ГОСТ 10180-2012 |
| 8.5* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1464-2024 п.8.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 8.6* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1464-2024 п.8.6 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 8.8* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1464-2024 Приложение А |
| 8.9* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1464-2024 п.8.7 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 (мокрое пятно) |
| 8.10* |  | 23.64/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 1464-2024 п.8.10 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 8.11* |  | 23.64/ 26.080 | Паропроницаемость (по коэффициенту паропроницаемости) |  | СТБ 1464-2024 п.8.9 СТБ 1263-2001 п.8.11 (сухой метод) ГОСТ 28575-2014 п.5.2 |
| 9.1* | Составы гидроизоляционные проникающие | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность | ТУ BY 100926738.017-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 9.2* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 9.3* |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18329-73 п.1 |
| 9.4* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 9.6* | Составы гидроизоляционные проникающие | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ТУ BY 100926738.017-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 9.7* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.8* |  | 23.64/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п.4.5 |
| 9.9* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 (мокрое пятно) |
| 10.1* | Бетоны жаростойкие | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 20910-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20910-2019 п.6.1, Приложение А |
| 10.2* |  | 23.64/ 28.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 20910-2019 п.6.1, Приложение В |
| 10.3* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 20910-2019 п.6.1 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 (мокрое пятно) |
| 10.4* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 20910-2019 п.6.1 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 10.5* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 20910-2019 п.6.1 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 10.6* |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | ГОСТ 20910-2019 п.6.1, Приложение Г |
| 11.1* | Добавка РСАМ для бетонов и строительных растворов | 23.64/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 2092-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2092-2010 п.6.2 |
| 11.2* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность гранул |  | СТБ 2092-2010 п.6.3 ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 11.3* |  | 23.64/ 29.119 | Плотность (истинная) |  | СТБ 2092-2010 п.6.4 ГОСТ 310.2-76 п.2.3 |
| 11.4* |  | 23.64/ 29.054 | Тонкость помола: остаток на сите |  | СТБ 2092-2010 п.6.4 ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 11.6* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 2092-2010 п.6.6 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 11.7* |  | 23.64/ 29.061 | Самонапряжение (по динамометрическому кольцу) |  | СТБ 2092-2010 п. 6.8 СТБ 1335-2002 п. 7.3 |
| 11.8* |  | 23.64/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 2092-2010 п.6.8 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 12.1* | Материалы лакокрасочные фасадные | 20.30/ 11.116 | Цвет и внешний вид покрытия | СТБ 1197-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1197-2008 п.5.3 ГОСТ 28196-89 п.п.4.2, 4.3 |
| 12.2* |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1197-2008 п.5.4 ГОСТ 8420-2022 |
| 12.3* |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1197-2008 п.5.5 ГОСТ 17537-72 |
| 12.4* |  | 20.30/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1197-2008 п.5.7 ГОСТ 28196-89 п.4.5 |
| 12.5* |  | 20.30/ 11.116 | Степень перетира | 10.10.2025 дата принятия решения | СТБ 1197-2008 п.5.8 ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |
| 12.6* | Материалы лакокрасочные фасадные | 20.30/ 11.116 | Укрывистость высушенного покрытия | СТБ 1197-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1197-2008 п.5.11 ГОСТ 8784-75 п.1 |
| 12.7* |  | 20.30/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1197-2008 п.5.12 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| 12.8* |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | СТБ 1197-2008 п.5.13 ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 12.9* |  | 20.30/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) |  | СТБ 1197-2008 п.5.16 ГОСТ 28574-2014 п.5 ГОСТ 15140-78 п.п.2, 4 |
| 12.10* |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1197-2008 п.5.17 СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 12.11* |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С |  | СТБ 1197-2008 п.5.6 ГОСТ 19007-73 |
| 13.1* | Грунтовки антикоррозионные | 20.59/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.6 |
| 13.2* |  | 20.59/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.7 ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 13.3* |  | 20.59/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлористого натрия с массовой долей 3% |  | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.7 ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 13.4* |  | 20.59/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20±2)°С |  | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.8 ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 13.5* |  | 20.59/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.5.3.1 ГОСТ 17537-72 |
| 13.6* |  | 20.59/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.5.3.1 ГОСТ 8420-2022 |
| 13.7* |  | 20.59/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) |  | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.5.3.1 ГОСТ 15140-78 п.п.2, 4 |
| 13.8* |  | 20.59/ 11.116 | Время высыхания |  | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.4 ГОСТ 19007-73 |
| 14.1* | Жидкости для антикоррозион-ной защиты бетона | 20.59/ 29.040 | Массовая доля действующего вещества | СТБ 1416-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1416-2019 п.8.6 ГОСТ 31939-2022 раздел 6 |
| 14.2* |  | 20.59/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1416-2019 п.8.2 ГОСТ 8420- 2022 |
| 14.3* |  | 20.59/ 11.116 | Время полного высыхания |  | СТБ 1416-2019 п.8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.4* | Жидкости для антикоррозионной защиты бетона | 20.59/ 29.040 | Показатель эффективности: снижение водопоглощения бетона | СТБ 1416-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1416-2019 п.8.7.1 |
| 14.5* |  | 20.59/ 26.080 | Показатель эффективности: увеличение марки бетона по морозостойкости |  | СТБ 1416-2019 п.8.7.2 |
| 14.6* |  | 20.59/ 08.169 | Показатель концентрации ионов водорода |  | СТБ 1416-2019 п.8.3 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.4 |
| 14.7* |  | 20.59/ 26.080 | Показатель паропроницаемости (по коэффициенту паропроницаемости) |  | СТБ 1416-2019, п.8.8 СТБ 1263-2001 п.8.11 (сухой метод) ГОСТ 28575-2014 п.5.2 |
| 15.1* | Материалы пленкообразующие для ухода за свежеуложенным бетоном | 20.59/ 11.116 | Агрегативная устойчивость рабочего состава | СТБ 2546-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2546-2019 п.8.2 СТБ 1245-2024 п.9.7 |
| 15.2* |  | 20.59/ 29.049 | Условная вязкость рабочего состава |  | СТБ 2546-2019 п.8.3 ГОСТ 8420-2022 |
| 15.3* |  | 20.59/ 08.169 | Показатель концентрации ионов водорода |  | СТБ 2546-2019 п.8.4 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.4 |
| 15.4* |  | 20.59/ 11.116 | Время формирования пленочного покрытия |  | СТБ 2546-2019 п.8.5 ГОСТ 19007-73 |
| 15.5* |  | 20.59/ 11.116 | Внешний вид и цвет сформированного пленочного покрытия |  | СТБ 2546-2019 п.8.6 ГОСТ 28196-89 п.4.3 |
| 15.6* |  | 20.59/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 2546-2019 п.8.7 ГОСТ 31939-2022 |
| 15.7* |  | 20.59/ 29.040 | Удельные влагопотери рабочего состава в течение 72 ч |  | СТБ 2546-2019 Приложение Б |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

10.10.2025

дата принятия решения