ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Блоки стеновые из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1117-98 СТБ 1570-2005 СТБ EN 771-4-2014 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 771-4:2011 +А1:20151 | СТБ 1117-98, п.п. 5.8–5.12 СТБ EN 771-4-2014, Прил. А, В ГОСТ 31360-2024, п. 6.9 EN 771-4:2011 +А1:2015 An.А, В1 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 1.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 772-16-2014 EN 772-16:20111 |  |
| 1.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ EN 772-1-2020 EN 772-1:20111 +А1:2015 |  |
| 1.4* |  | 23.61/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ EN 772-1-2020 EN 772-1:20111 +А1:2015 |  |
| 1.5* |  | 23.61/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 СТБ EN 772-13-2008 EN 772-13:20001 |  |
| 1.6* |  | 23.61/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 СТБ EN 772-10-2008 EN 772-10:19991 |  |
| 1.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 , Прил. Б СТБ EN 15304-2011 EN 15304:20101 |  |
| 1.8* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1117-98, п. 6.8 СТБ 1618-2006 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* | Блоки стеновые из ячеистых бетонов | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1117-98 СТБ 1570-2005 СТБ EN 771-4-2014 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 771-4:2011 +А1:20151 | СТБ 1570-2005, Прил. А СТБ EN 680-2008 EN 680:20051 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 2.1 ** | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1034-96 СТБ 1570-2005 | СТБ 1034-96, п.п. 5.7, 5.8, 5.12 |  |
| 2.2 ** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 17177-94, п. 6 |  |
| 2.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие и изгиб |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17177-94, п. 15 |  |
| 2.4* |  | 23.61/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 2.5* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 2.6* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1034-96, п. 4.2.1 СТБ 1618-2006 |  |
| 3.1 ** | Армированные изделия из ячеистых бетонов (перемычки брусковые, панели стеновые наружные) | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1332-2002 СТБ 1570-2005 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 12602:20161 | СТБ 1332-2002, п. 6.2 ГОСТ 13015.1-81, п. 20 |  |
| 3.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 3.3 ** |  | 26.61/29.061 | Качество лицевых поверхностей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 3.4* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 3.5* |  | 23.61/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 3.6* |  | 23.61/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 3.7* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 3.8* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005, Прил. Б СТБ EN 15304-2011 |  |
| 3.9 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 3.10* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 СТБ 1332-2002 п. 6.6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11* | Армированные изделия из ячеистых бетонов (перемычки брусковые, панели стеновые наружные) | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1332-2002 СТБ 1570-2005 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 12602:20161 | СТБ 1570-2005, Прил. А СТБ EN 680-2008, EN 680:20051 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 4.1 ** | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 20.16/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1437 -2004 ГОСТ 15588-2014 ТУ BY 100122953.001-2011 | СТБ 1437-2004, п.п. 6.7; 6.8; 7.6; 7.8 ГОСТ 15588-2014, п.п. 6.6-6.8 |  |
| 4.2 ** |  | 20.16/29.061 | Геометрические размеры и стабильность размеров напольных плит |  | СТБ 1437-2004, п. 7.2 ГОСТ 17177-94, п. 4-6 ГОСТ 15588-2014, п.7.2 СТБ ЕN 1604-2016 |  |
| 4.3* |  | 20.16/29.040 | Плотность |  | СТБ 1437-2004, п. 7.3 ГОСТ 17177-94, п. 7 ГОСТ 15588-2014, п.7.3 |  |
| 4.4* |  | 20.16/29.121 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  | СТБ 1437-2004, п. 7.4 ГОСТ 17177-94, п. 13 ГОСТ 15588-2014, п.7.5 |  |
| 4.5* |  | 20.16/29.121 | Прочность при изгибе |  | СТБ 1437-2004, п. 7.4 ГОСТ 17177-94, п. 15 ГОСТ 15588-2014, п.7.7 |  |
| 4.6* |  | 20.16/25.047 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004, п. 7.8 ГОСТ 15588-2014, п. 7.10 |  |
| 4.7* |  | 20.16/29.040 | Влажность |  | СТБ 1437-2004, п.п. 7.4.1, 7.4.2 ГОСТ 17177-94, п. 8 ГОСТ 15588-2014, п.7.4 |  |
| 4.8* |  | 20.16/29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1437-2004, п.7.6 ГОСТ 15588-2014, п.7.8 ГОСТ 20869-2017 |  |
| 4.9* |  | 20.16/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1437-2004, п.7.7 ГОСТ 15588-2014, п.7.9 СТБ 1618-2006 |  |
| 4.10* |  | 20.16/29.040 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94, п. 9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-2024 | СТБ 1307-2012, п. 7.1 ГОСТ 5802-2024, п.п. 4.2, 4.3 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 5.2 ** |  | 23.64/29.144 | Подвижность или консистенция |  | ГОСТ 5802-2024, п. 5 ГОСТ 310.4-81 СТБ 1307-2012, п. 7.5 |  |
| 5.3** |  | 23.64/29.144 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 5802-2024, п. 5 |  |
| 5.4* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-2024, п. 10 |  |
| 5.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-2024 п. 9 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 5.6* |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 |  |
| 5.7* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024, п. 8 |  |
| 5.8* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-2024, п. 7 |  |
| 5.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-2024, п. 13 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1307-2012, п. 7.15 |  |
| 5.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием, прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28574-2014, п. 5 СТБ 1307-2012, п. 7.12, п. 7.16 |  |
| 5.11* |  | 23.64/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.п. 1.3, 10 СТБ 1307-2012, п.п. 7.7 |  |
| 5.12* |  | 23.64/11.116 | Усадка |  | СТБ 1307-2012, п. 7.13 |  |
| 5.13* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость |  | ГОСТ 23789-2018, п. 6 |  |
| 5.14* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п. 9 |  |
| 6.1 ** | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1621-2006 | СТБ 1621-2006, п. 6.3 |  |
| 6.2* |  | 23.64/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п. 10 СТБ 1621-2006, п. 7.1 |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п. 9 |  |
| 6.4* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024, п. 8 |  |
| 6.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001, п.8.9 ГОСТ 28574-2014, п. 5 |  |
| 6.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001, п.8.10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.7* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/29.151 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе | СТБ 1621-2006 | СТБ 1263-2001, п. 8.13 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 7.1 ** | Композиции защитно-отделочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1263-2001 ГОСТ 5802-2024 | СТБ 1263-2001, п. 8.1 ГОСТ 5802-2024, п.п. 4.2, 4.3 |  |
| 7.2* |  | 20.30/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п. 10 СТБ 1263-2001, п. 8.6 |  |
| 7.3* |  | 20.30/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п. 9 |  |
| 7.4* |  | 20.30/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024, п. 8 |  |
| 7.5* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001, п. 8.9 ГОСТ 28574-2014, п. 5 |  |
| 7.6* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001, п. 8.10 |  |
| 7.7* |  | 20.30/29.040 | Остаток на сите 0,2 мм |  | ГОСТ 23789-2018, п. 5 |  |
| 7.8* |  | 20.30/11.116 | Начало схватывания |  | ГОСТ 23789-2018, п. 6 |  |
| 7.9* |  | 20.30/11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001, п. 8.22 |  |
| 7.10* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытия (цвет) |  | ГОСТ 10277-90, п. 3.4 |  |
| 7.11* |  | 20.30/11.116 | Усадка |  | СТБ 1263-2001, п. 8.12 |  |
| 7.12* |  | 20.30/11.116 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90, п. 3.9 |  |
| 7.13* |  | 20.30/29.121 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001, п. 8.14 ГОСТ 19007-73 |  |
| 7.14* |  | 20.30/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ 1263-2001, п. 8.19 ГОСТ 28196-89 |  |
| 7.15* |  | 20.30/ 08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1263-2001, п. 8.20 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 8.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 | СТБ 1035-96, п. 6.1 СТБ 1545-2005, п. 4 |  |
| 8.2 ** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, п. 5 |  |
| 8.3* |  | 23.63/29.128 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005, п. 8 |  |
| 8.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 СТБ 1545-2005, п. 6 |  |
| 8.5** |  | 23.63/29.061 | Сохраняемость удобоукладываемости во времени |  | СТБ 1545-2005, п. 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | Бетон | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 2674-2025 СТБ 2221-2020 | СТБ 1545-2005, п. 4 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 9.2 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие, прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |  |
| 9.3 ** |  | 23.63/29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 |  |
| 9.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018, Приложение Д |  |
| 9.5* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0 -95 ГОСТ 10060.1 -95 ГОСТ 10060.2 -95 |  |
| 9.6 * |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение (в сухом состоянии) |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 10.1 ** | Кирпич и камни силикатные | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 379-2015 СТБ EN 771-2-2014 EN771-2:20111+А1:2015 | ГОСТ 379-2015, п.п. 6.5-6.7 СТБ EN 771-2-2014, Таблица А.1 EN 771-2:20111 +А1:2015 TableА1 |  |
| 10.2 ** |  | 23.99/29.061 | Геометрические параметры, размеры и дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 379-2015, п.п. 7.1-7.7 СТБ EN 772-16-2014 EN 772-16:20111 |  |
| 10.3* |  | 23.99/29.121 | Прочность при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 СТБ EN 772-1-2020 EN 772-1:20111+А1:2015 |  |
| 10.4* |  | 23.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ 7025-91 п. 1.3 |  |
| 10.5* |  | 23.99/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 5 СТБ EN 772-13-2008 EN 772-13:20001 |  |
| 10.6* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п. 2 СТБ EN 772-21-2014 EN 772-21:20111 |  |
| 10.7* |  | 23.99/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91 п. 7 СТБ EN 772-18-2014 EN 772-18:20111 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1077-97 СТБ 1076-97 СТБ 1319-2002 СТБ 2061-2010 СТБ 1163-2012 | СТБ 1077-97 СТБ 1076-97 СТБ 1319-2002 ГОСТ 13015.1-81, п. 20 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 11.2 ** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 11.3 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 11.4 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие, класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |  |
| 11.5 * |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018, Приложение Д |  |
| 11.6 * |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 11.7 ** |  | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 11.8 ** |  | 23.61/29.061 | Прочность, жесткость, трещиностойкость |  | СТБ 2061-2010, п.6.1 СТБ 1163-2012, п.7.1 ГОСТ 8829-94 |  |
| 11.9 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность строповочных устройств |  | СТБ 1726-2007 |  |
| 12.1 ** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.4 |  |
| 12.2 ** |  | 25.11/41.000 | Осмотр сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.5 |  |
| 12.3 ** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011, п.п.5.7,5.9 |  |
| 12.4 ** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.10 |  |
| 12.5 ** |  | 25.11/41.000 | Внешний вид конструкций и их креплений, качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.6 |  |
| 12.6 ** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждений и площадок лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011, п.п. 5.12, 5.13 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.1 ** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9179-2018 ГОСТ 22688-2018 | ГОСТ 9179-2018, п. 6.5.1 ГОСТ 22688-2018, п.п. 3.2, 3.3 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 13.2 * |  | 23.52/08.149 | Активные оксиды кальция и магния |  | ГОСТ 22688-2018, п. 4.1 |  |
| 14.1 ** | Песок для строительных работ и для производства силикатных изделий | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1727-2007 ГОСТ 8736-2014 СТБ EN 12620-2010 EN12620:20021+А1:2008 | СТБ 1727-2007, п. 5.7 ГОСТ 8735-88, п. 2 |  |
| 14.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, п. 3 СТБ EN 933-1-2015 |  |
| 14.3 * |  | 08.12/08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п. 5 ГОСТ 8269.0-97 СТБ EN 933-1-2015 |  |
| 14.4* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п. 9 |  |
| 14.5 * |  | 08.12/08.052 | Содержание органических примесей |  | ГОСТ 8735-88, п. 6 |  |
| 14.6 * |  | 08.12/08.052 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88, п. 4 |  |
| 15.1 ** | Арматурная сталь и закладные изделия. Изделия арматурные и закладные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012, п. 6.14 ГОСТ 5781-82, п. 3.5 ГОСТ 12004-81, п. 1.3 |  |
| 15.2 ** |  | 24.10/29.061 | Геометрические параметры сварных арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 10922-2012, п.п. 7.1- 7.7 СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 15.4 * |  | 24.10/29.137 | Временное сопротивление разрыву. Среднее значение временного сопротивления рабочей арматуры в крестообразных соединениях. Диапазон значений временного сопротивления сварных соединений |  | ГОСТ 12004-81, п. 3.5 СТБ 2174-2011, п. 7.10 |  |
| 15.5 ** |  | 24.10/29.061 | Наличие грата в соединениях контактной сваркой |  | ГОСТ 10922-2012, п.7.8 СТБ 2174-2011, п. 7.9 |  |
| 15.6 ** |  | 24.10/29.061 | Относительная осадка в крестообразных соединениях |  | ГОСТ 10922-2012, п.7.9 СТБ 2174-2011, п. 7.8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль): - древесная; цементная; - неорганическая (с содержанием SiO2 в %: менее 70) ПО 0,1 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ. БР 333-2017 (1,0-100 мг/м3) | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 16.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца; ДИ 0,05-1,25 мг/дм3 |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 16.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Оксид углерода ДИ 0,75-50 мг/м3 |  | МВИ. МН 5561-2016 |  |
| 16.4 ** |  | 24.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в пыли концентрации кремния диоксида кристаллического; ДИ 0,1-3,0 мг/м3 |  | МВИ. БР 323-2017 |  |
| 17.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ 0,08-1,5 мг/м3 | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. Минздрава РБ от 08.11.2016 №113; ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 4160-2011 |  |
| 17.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение углерод оксид, окись углерода, угарный газ) ДИ 0-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников | 100.01/08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ 15-20000 мкг/м3 | Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленный в Разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды. Проектная и иная документация на объект испытаний | МВИ. МН 4514-2012 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 18.2 ** |  | 100.01/23.000 100.01/29.061 | Расход газопылевых потоков, геометрические размеры |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 18.3 ** |  |  | Скорость газопылевых потоков |  |  |  |
| 18.4 ** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, углерода оксида (окись углерода, угарный газ), азота (IV) оксида (азота диоксид), массовый выброс ДИ.: О2 0,1-21 % об.; СО 0-5000 мг/м3; NO2 0-6000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 19.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 |  |
| 19.2 * |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион ДИ 0,1-100 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование выдаваемое территориальными органами Минприроды Решение Могилевского исполнительного комитета | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |  |
| 19.3 * |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 19.4 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 19.5 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ 3,0–50 мг/дм3 ДИ св. 50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 19.6 * |  | 100.05/08.156 | Железо ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 19.7 * |  | 100.05/08.156 | Сульфаты ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42 -2015 |  |
| 19.8 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 0-14 рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 ** | Рабочие места. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 20.2 ** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни Корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20, 23, 24 |  |
| 20.3 ** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20, 23, 25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.3 ** | Рабочие места. Производственная территория | 100.12/35.059 | - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.003–83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20, 23, 25 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 20.4 ** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 20.5 ** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/34.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 20.6 ** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 | СанПиН от 14.12.2012 №198, гл. 2 |  |
| 21.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 21.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 22.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 22.2 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |