ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 п.5 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.3 СТБ 1957-2009 пп.5.7-5.12 ГОСТ 31424-2010 пп.5.2-5.3 ГОСТ 32495-2013 пп.5.3-5.5 | ГОСТ 8735-88 п.2 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 08.12/ 29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 п.4.2. ТУ BY 200161167. 003-2010 п.1.2.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.3.1, п.3.2.3.2 ГОСТ 31424-2010 пп.4.1.6-4.1.9 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.2.2 | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.3 * | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-2014 п.4.2.5 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.1.2.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.3.3 ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.1,п.4.2.2.1 п.4.2.3.1 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.2.4 | ГОСТ 8735-88 п.5.3 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1957-2009 п.6.1 |  |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 1.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-2014 п.4.2.5 ТУ BY 200161167. 003-2010 ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.1, п.4.2.3.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.7 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |
| 2.1 ** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 2.2 * |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов ситовым методом | СП 5.01.04-2025 п.5.2 табл.А.4 СН 3.03.04-2019 п.7.2.1 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 2.3 * |  | 100.06/ 29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 2.4 * |  | 100.06/ 29.040 | Влажность границы текучести | СП 5.01.04-2025 п.5.2 табл.А.8 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 2.5 * |  | 100.06/ 29.040 | Влажность границы раскатывания | СП 5.01.04-2025 п.5.2 табл.А.8 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 2.6 * |  | 100.06/ 29.040 | Плотность грунта методом режущего кольца | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 2.7 * |  | 100.06/ 29.040 | Плотность частиц грунта пикнометрическим методом |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |
| 2.8 * |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации | СН 3.03.04-2019 п.7.2.4, п.7.4.2, п.8.4.2, п.8.5.6 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 пп.5, 6, 8 |  |
| 2.9 * | Грунты | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность | СН 3.03.04-2019 п.7.3.4, п.7.4.2 | ГОСТ 22733-2016 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 2.10 * |  | 100.06/ 29.040 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СН 3.03.04-2019 п.7.3.4, п.7.4.2 | СТБ 2176-2011 п.6.1, п.6.3.1-6.3.9, п.7 СТБ 1377-2003 пп.5, 6.1, 6.2 |  |
| 2.11 * |  | 100.06/ 29.040 | Высота капиллярного поднятия воды в грунтах | ТКП 313-2021 п.12.2.8, п.12.2.9. | СТБ 2005-2009 Метод А, Б, В |  |
| 2.12 * |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности | СП 5.01.04-2025 п.5.2 табл.А.8 | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 приложение В графа 20 |  |
| 3.1 ** | Щебень | 08.12/ 29.040 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.5.6-5.10 СТБ 1957-2009 пп 5.7-5.12 ГОСТ 7392-2014 пп.6.3-6.7 ГОСТ 32495-2013 пп.5.3-5.5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8267-93 п.5.6-5.10 |  |
| 3.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав, фракций: от 5 мм до 80 (70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.2 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.1, п.3.2.2.2. ГОСТ 7392-2014 п.4.1 табл.1, п.5.1.1, табл.3 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 3.3 * | Щебень | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен фракции: от 5 мм до 80 (70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 3.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, фракции: от 5 мм до 80 (70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.3 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.4 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 3.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках, фракции: от 5 мм до 80 (70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.7.2 ГОСТ 7392-2014 п.4.1, табл 1, п.5.1.7 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 3.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, фракции: от 5 мм до 80 (70) мм | ГОСТ 8267-93 пп.4.3.2, 4.3.3 СТБ 1957-2009 п.3 2.2.4 ГОСТ 7392-2014 п.4.1, табл. 1, п.5.1.3 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.6 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |
| 3.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Дробимость, фракции от 5 мм до 20 мм | ГОСТ 8267-93 п.4.4.2 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.5 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.3 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 3.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность, фракции: от 5 мм до 80 (70) мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 СТБ 1957-2009 п.6.1 |  |
| 3.9 * | Щебень | 08.12/ 29.040 | Влажность, фракции: от 5 мм до 80 (70) мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 3.10 * |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность зерен, фракции от 5 мм до 20 мм |  | # ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 4.1 ** | Цементы | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 30515-2013 п.7 | ГОСТ 30515-2013 п.7 |  |
| 4.2 * |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п.1 |  |
| 4.3 * |  | 23.51/ 29.040 | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76 п.1.2.1 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.1 |  |
| 4.4 * |  | 23.51/ 29.040 | Сроки схватывания | ГОСТ 31108-2020 п.6.2.3 табл.2 ГОСТ 30515-2013 п.4.7 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.2 |  |
| 5.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 5.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Удобоукладываемость по показателю подвижность | СТБ 1035-96 п.4.5 | СТБ 1545-2005 пп.5.2, 5.3 |  |
| 6.1 ** | Бетон | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 п.6 СТБ 2221-2020 п.6 | ГОСТ 10180-2012 пп.4.1, 4.2, 4.3.2 (кроме твердения в условиях тепловой обработки), п.4.3.3 |  |
| 6.2 * | Бетон | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 п.4.4.1 Приложение А табл. А1 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 Приложение А | ГОСТ 10180-2012 пп.6, 7.1, 7.2, 8 ГОСТ 18105-2018 п.6.5.2 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 7.1 ** | Битум | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 п.7 СТБ ЕN 12591-2010 п.4 ТУ ВY 400091131. 009-2011 п.5.1 ТУ ВY 200314418. 006-2022 табл.1 | ГОСТ 22245-90 пп.2, 3 ГОСТ 2517-2012 ГОСТ ЕN 58-2016 пп.8.1, 8.5 |  |
| 7.2 * |  | 19.20/ 29.061 | Пенетрация | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.1 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.1 СТБ ЕN 12591-2010 табл. 1А ТУ ВY 400091131. 009-2011 табл. 1 ТУ ВY 200314418. 006-2022 табл.1 | ГОСТ 11501-78 ГОСТ ЕN 1426-2017 |  |
| 7.3 * |  | 19.20/ 29.165 | Растяжимость | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1п.3 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.3 | ГОСТ 11505-75 |  |
| 7.4 * | Битум | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.2 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.2 СТБ ЕN 12591-2010 табл. 1А,2А ТУ ВY 400091131. 009-2011 п.1.1 табл 1 ТУ ВY 200314418. 006-2022 табл.1 | ГОСТ 11506-73 ГОСТ ЕN 1427-2017 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 7.5 * |  | 19.20/ 29.145 | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл.1 п.7 | ГОСТ 22245-90 Приложение 2 табл. 3 |  |
| 8.1 ** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 п.7. | СТБ 1115-2013 п. 4–п.7 (кроме п.6.5) |  |
| 8.2 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 8.3 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 8.4 * |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 8.5 * |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность пикнометрическим методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |
| 8.6 * |  | 23.99/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3 | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 8.7 * |  | 23.99/ 29.040 | Остаточная пористость | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.1, 5.3, 5.4 | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 8.8 * | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.1, 5.3, 5.4. | СТБ 1115-2013 п.8.7 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 8.9 * |  | 23.99/ 29.040 | Набухание | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.1, 5.3, 5.4. | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 8.10 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, 50 °С | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3 | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 8.11 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при температуре 0 ºС | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1,5.3. | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |
| 8.12 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 ºС | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.2, 5.3 | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 8.13 * |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.1. | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |
| 8.14 * |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |
| 8.15 * |  | 23.99/ 29.040 | Состав смеси | СТБ 1033-2016 пп.5.6; 5.7; Приложение А, Б | СТБ 1115-2013 пп.8.17.4 - 8.17.7 |  |
| 8.16 * |  | 23.99/ 29.040 | Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | ТКП 059.1-2020 п.7.6.15, п.7.6.17. табл.7.6 абзац: коэффициент уплотнения конструктивных слоев | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 8.17 * | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 29.040 | Стекание вяжущего | СТБ 1033-2016 п.5.2 табл. 5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.21 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 8.18 * |  | 23.99/ 29.121 | Однородность смеси по коэффициенту вариации значения предела прочности при сжатии при температуре 50 °С | СТБ 1033-2016 п.5.2 табл. 5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |
| 8.19 * |  | 23.99/ 29.040 | Шероховатость дорожного покрытия методом «песчаное пятно» | ТКП 059.1-2020 п.9.14, СН 3.03.04-2019 п.8.1.6 второй абзац | СТБ 1566-2005 п.8 |  |
| 8.20 * |  | 23.99/ 29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1033-2016 п.5, табл. 5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.13 |  |
| 9.1 ** | Порошок минеральный (неактивированный) | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 пп.6.5, 6.12, 6.13 |  |
| 9.2 * |  | 08.11/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |  |
| 9.3 * |  | 08.11/ 29.040 | Показатель битумоемкости |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |  |
| 9.4 * |  | 08.11/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |
| 9.5 * |  | 08.11/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |  |
| 10.1 ** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и смеси щебеночные оптимального состава | 08.12/ 29.040 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 пп.5.4-5.9 СТБ 1957-2009 пп.5.7-5.13 СТБ 2507-2017 п.5.7 СТБ 2507-2025 п.5.7 (с 01.10.2025) ГОСТ 32495-2013 пп.5.3-5.5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 10.2 * | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и смеси щебеночные оптимального состава | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 пп.4.2.1-4.2.2, пп.4.3.1-4.3.4 СТБ 1957-2009 п.3.2.4 СТБ 2507-2017 п.4.1.3 СТБ 2507-2025 п.4.1.3 (с 01.10.2025) ГОСТ 32495-2013 п.4.1.3.2 | СТБ 2318-2013 п.6.2 СТБ 1957-2009 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 10.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2013 п.4.3.8 СТБ 2507-2017 п.4.1.10 СТБ 2507-2025 п.4.1.10 (с 01.10.2025) ГОСТ 32495-2013 п.4.1.3.5 | СТБ 2318-2013 п.6.11 |  |
| 10.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в смесях | СТБ 2318-2013 пп.4.2.1, 4.3.2-4.3.3 СТБ 2507-2017 п.4.1.4 СТБ 2507-2025 п.4.1.4 (с 01.10.2025) ГОСТ 32495-2013 п.4.1.3.3 | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 10.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2318-2013 п.6.12 СТБ 1957-2009 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 10.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 11.1 ** | Смеси песчано-гравийные | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.5 | ГОСТ 23735-2014 п.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 11.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 п.4 ГОСТ 8736-2014 п.4.2 | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 11.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Модуль крупности | ГОСТ 8736-2014. п.4. Таблица 1 | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8735-88 п.3.5 |  |
| 11.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 11.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 11.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях | ГОСТ 23735-2014 п. 4 | ГОСТ 23735-2014 пп. 6.2, 6.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 12.1 ** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 пп.7.7-7.10 | СТБ 1705-2015 пп. 7.7-7.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8267-93 п.5 |  |
| 12.2 * |  | 23.99/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 1705-2015 пп.5.4, 5.5, 5.10 ГОСТ 8267-93 п.4.2.2 | СТБ 1705-2015 пп.8.1, 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 12.3 * | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1705-2015 пп.5.6,5.10 ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 | СТБ 1705-2015 пп.8.1, 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 12.4 * |  | 23.99/ 29.040 | Содержание органического вяжущего в составе асфальтогранулята и зерновой состав минеральной части методом выжигания | ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 1705-2015 п.8.3 СТБ 1115-2013 пп.8.17.4, 8.17.7 |  |
| 13.1 *** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: -укладка плит | 42.11/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами | СП 3.02.10-2025 п.4.2.6 | СП 1.03.17-2025 п.4.12, п.5.4.2.1, табл 1, п.5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п. 3 |  |
| 13.2 *** |  | 42.11/ 29.061 | Ширина шва между смежными сборными элементами | СП 3.02.10-2025 п.4.2.7, п.4.2.8 | СП 1.03.17-2025 п.4.12, п.5.4.2.2, табл 1, п.5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.1 |  |
| 13.3 *** |  | 42.11/ 29.061 | Размер шва в примыкании тротуарных плит, в том числе тактильных, к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | СП 3.02.10-2025 п.4.2.6 | СП 1.03.17-2025 п.4.12, п.5.4.2.3, табл 1, п.5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.1.1 |  |
| 13.4 *** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: -укладка плит | 42.11/ 29.061 | Ширина шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | СП 3.02.10-2025 п.4.2.7 | СП 1.03.17-2025 п.4.12, п.5.4.2.4, табл 1, п.5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.1.1 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 13.5 *** |  | 42.11/ 29.061 | Размер просветов между: - поверхностью сборного покрытия из тротуарных плит и контроль ной рейкой длиной 3 м; - поверхностью сборного покрытия из тротуарных плит и поверхностью тактильных плит в плоскости основания дискретных элементов и контрольной рейкой длиной 3 м; - поверхностью дискретных элементов тактильных плит на участке эффективной ширины и (или) эффективной длины и контрольной рейкой длиной 3 м. | СП 3.02.10-2025 п.4.2.6 | СП 1.03.17-2025 п.4.12, п.5.4.2.5, табл 1, п.5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.1.3 |  |
| 13.6 *** |  | 42.11/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными, в том числе тактильными | СП 3.02.10-2025 п.4.2.6 | СП 1.03.17-2025 п.4.12, п.5.4.2.6, табл 1, п.5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А1 п.3.1.3 |  |
| 13.7 *** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: -укладка плит | 42.11/ 29.061 | Заполнение швов | СП 3.02.10-2025 п.5.5.13, п.5.5.14 | СП 1.03.17-2025 п.4.12, п.5.4.2.7, табл 1, п.5.4.2 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 14.1 ** | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | 23.99/ 29.040 | Отбор проб | СТБ 1535-2017 п.7.3 | СТБ 1115-2013 пп.4–7 (кроме п.6.5) |  |
| 14.2 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1535-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 14.3 * |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 14.4 * |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 14.5 * |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность пикнометрическим методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |
| 14.6 * |  | 23.99/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) | СТБ 1535-2017 п.5.3. табл .1 | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 14.7 * |  | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение | СТБ 1535-2017 п.5.3. табл .1, п.5.12. табл. 3 | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 14.8 * |  | 23.99/ 29.040 | Набухание | СТБ 1535-2017 п.5.3. табл .1, п.5.12. табл. 3 | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 14.9 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 1535-2017 п.5.3. табл .1 | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 14.10 * | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | 23.99/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1535-2017 п.5.3. табл .1 | СТБ 1115-2013 п.8.16 | д. Подболотье, АБЗ, 225752, Пинский район, Брестская область |
| 14.11 * |  | 23.99/ 29.040 | Состав смеси | СТБ 1535-2017 п.5.4. табл .2 | СТБ 1115-2013 пп.8.17.4 - 8.17.7 |  |
| 14.12 * |  | 23.99/ 29.040 | Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1535-2017 п.7.10 п.5.12. табл .3 | СТБ 1115-2013 п.8.7, п.8.8 |  |
| 15.1 ** | Добавка стабилизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей | 17.11/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1769-2013 п.8 | СТБ 1769-2013 п.9.2 |  |
| 15.2 * |  | 17.11/ 29.040 | Влажность | СТБ 1769-2013 п.5.1.2 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.3 |  |
| 15.3 * |  | 17.11/ 29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул | СТБ 1769-2013 п.5.1.2 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.7 |  |
| 15.4 * |  | 17.11/ 29.040 | Содержание мелких частиц | СТБ 1769-2013 п.5.1.2 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.9 |  |
| 15.5 * |  | 17.11/ 29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1769-2013 п.5.1.2 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.10 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.