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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 34347-2017;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	1.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.45/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.21/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	1.2** ТР
	Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹;
ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011;
СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	1.2**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.21/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	1.3** ТР
	Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
ГОСТ Р 55724-2013;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	1.3**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.21/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	1.4** ТР
	Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	1.4**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.45/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.21/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	1.5** ТР
	Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	1.5**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.45/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.21/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	1.6** ТР
	Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080
	Прочность и герметичность (испытание давлением)
	ГОСТ 12247-80 п. 4.5;
ГОСТ 15860-84 п. 6.3.3;
ГОСТ 34347-2017 п. 7.11;
ГОСТ 949-2023 п. 8.8
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	1.6**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.21/26.080, 25.29/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080
	Прочность и герметичность (испытание давлением)
	ГОСТ 33257-2015;
Правила от 01.02.2021 № 5 глава 20;
Правила от 27.12.2022 № 84 глава 15
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	2.1** ТР
	Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.45/32.115, 25.21/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.99/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.92/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	2.1**
	Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.45/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	2.2** ТР
	Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.45/32.103, 25.21/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.99/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.92/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹;
ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011;
СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	2.2**
	Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.45/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	2.3** ТР
	Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.21/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.92/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
ГОСТ Р 55724-2013;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	2.3**
	Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.45/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	2.4** ТР
	Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.45/29.143, 25.21/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.99/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.92/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	2.4**
	Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.45/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	2.5** ТР
	Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.21/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.92/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	2.5**
	Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и их элементы
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.45/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	2.6** ТР
	Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м³ и их элементы
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.45/26.080, 25.21/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.99/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.92/26.080
	Прочность и герметичность (испытание давлением)
	ГОСТ 10617-83 п. 6.6;
ГОСТ 34347-2017 п. 7.11;
Правила от 01.02.2021 № 5 глава 20;
Правила от 27.12.2022 № 84 глава 15
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	3.1** ТР
	Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.45/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115, 24.44/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	3.1**
	Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.45/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.30/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	3.2** ТР
	Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.45/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103, 24.44/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹;
ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011;
СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	3.2**
	Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	3.3** ТР
	Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030, 24.44/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
ГОСТ Р 55724-2013;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	3.3**
	Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.45/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.30/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	3.4** ТР
	Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.45/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143, 24.44/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	3.4**
	Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.45/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.30/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	3.5** ТР
	Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030, 24.44/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	3.5**
	Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.45/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.30/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	3.6** ТР
	Трубопроводы и арматура (в том числе предохранительные устройства) для оборудования, работающего под избыточным давлением, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 и их элементы
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.45/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080, 24.44/26.080
	Прочность и герметичность (испытание давлением)
Герметичность затвора класса А (испытание давлением)
Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений (испытания давлением)
Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды (испытание давлением)
	ГОСТ 17380-2001 Приложение Б;
ГОСТ 32569-2013 п. 13.2;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.5;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.7;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	3.6**
	Технологическое оборудование, технологические трубопроводы (в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи; промышленная трубопроводная арматура, в том числе предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.30/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080
	Прочность и герметичность (испытание давлением)
	ГОСТ 17380-2001 Приложение Б;
ГОСТ 33257-2015;
ГОСТ 34347-2017 п. 7.11;
Правила от 23.04.2020 № 21 глава 23
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	4.1** ТР
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.45/32.115, 25.99/32.115, 24.44/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	4.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.45/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	4.2** ТР
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.45/32.103, 25.99/32.103, 24.44/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ ISO 3452-1-2021 ¹;
ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011;
СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	4.2**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.45/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	4.3** ТР
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
ГОСТ Р 55724-2013;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	4.3**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.45/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	4.4** ТР
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.45/29.143, 25.99/29.143, 24.44/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	4.4**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.45/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	4.5** ТР
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.45/32.030, 25.99/32.030, 24.44/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	4.5**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.45/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	4.6** ТР
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.45/26.080, 25.99/26.080, 24.44/26.080
	Прочность и герметичность (испытание давлением)
	ГОСТ 17380-2001 Приложение Б;
ГОСТ 34347-2017 п. 7.11
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	ТР ТС 032/2013

	4.6**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления (в том числе промышленная трубопроводная арматура, предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.45/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 25.29/26.080, 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080
	Прочность и герметичность (испытание давлением)
	ГОСТ 17380-2001 Приложение Б;
ГОСТ 33257-2015;
ГОСТ 34347-2017 п. 7.11;
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	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	5.1**
	Объекты магистральных трубопроводов (нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы, в том числе промышленная трубопроводная арматура и предохранительные устройства) и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.45/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.91/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 28.14/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	5.2**
	
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.45/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.91/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 28.14/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	5.3**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	
	

	5.4**
	
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.45/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.91/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 28.14/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	5.5**
	
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.45/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.91/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 28.14/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	
	

	6.1**
	Металлоконструкции (несущие и ограждающие металлоконструкции зданий и сооружений) и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 24.45/32.115, 24.33/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115, 25.29/32.115, 25.92/32.115, 25.99/32.115, 25.11/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	6.2**
	
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 24.45/32.030, 24.33/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030, 25.29/32.030, 25.92/32.030, 25.99/32.030, 25.11/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	6.3**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	
	

	6.4**
	
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 24.45/32.103, 24.33/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103, 25.29/32.103, 25.92/32.103, 25.99/32.103, 25.11/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	6.5**
	
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 24.45/29.143, 24.33/29.143, 24.42/29.143, 24.44/29.143, 25.29/29.143, 25.92/29.143, 25.99/29.143, 25.11/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	
	

	7.1**
	Трубы дымовые металлические и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 25.11/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	7.2**
	
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 25.11/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	7.3**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	
	

	7.4**
	
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 25.11/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	7.5**
	
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 25.11/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	
	

	8.1**
	Мосты металлические и их элементы
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.31/32.115, 24.32/32.115, 25.11/32.115
	Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл; - внешний вид, безопасность конструкции, маркировка
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98 ¹;
СТБ ЕН 970-2003 ¹
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	8.2**
	
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.31/32.030, 24.32/32.030, 25.11/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022 ¹;
СТБ ЕН 1712-2004 ¹;
СТБ ЕН 1714-2002 ¹;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	8.3**
	
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030, 25.11/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015 ¹
	
	

	8.4**
	
	24.10/32.103, 24.20/32.103, 24.31/32.103, 24.32/32.103, 25.11/32.103
	Контроль проникающими веществами: - сварные соединения; - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	8.5**
	
	24.10/29.143, 24.20/29.143, 24.31/29.143, 24.32/29.143, 25.11/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл
	АМИ.МН 0096-2023 ¹
	
	

	9.1**
	Арматура трубопроводная (в том числе предохранительные устройства)
	24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 25.99/26.080, 28.14/26.080
	Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды (испытание давлением)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	ул. Прушинских, д. 31а, оф. 55, 220112, г. Минск (лаборатория неразрушающих методов контроля)
	

	9.2**
	
	
	Испытания на герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений (испытания давлением)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	9.3**
	
	
	Герметичность затвора класса А (испытание давлением)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	



¹ - стандарты, не включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента таможенного союза

	Дата принятия решения по аккредитации: 28.08.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1




	Дата принятия решения по аккредитации: 28.08.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
Copmuposaro u3 Peecmpa HCA. Hocum uH$opmayuoHHe!l xapakmep.https://www.bsca.by/ru/registry/get-file?id=4063505.09.2026 10:42:44, Ne 40635.3745126




